Paskirtis:

Naudojamas kaip gruntinis dažas, tarpsluoksnis ir baigiamasis sluoksnis medžio ir medienos gaminių dažymui. Juo galima dažyti ir antikoroziniu gruntu nudažytus metalinius paviršius.

Produkto savybės:	- patvarus,

- atsparus atmosferos poveikiui,

- labai gerai dengia, ypač briaunas,

- praleidžia vandens garus,

- gerai sukimba su dažomu paviršiumi.

Spalva:  Balta ir kitos spalvos Color Pro spalvinimo sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 23oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,28 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 54 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] (vieno sluoksnio) | EN ISO 2808 | 35 |
| Nekimba dulkės [h] | EN ISO 1517 | po 2 |
| Sausa palietus [h] | EN ISO 1517 | po 4 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC |  | po 16 h |
| Pliūpsnio temperatūra [oC] | EN ISO 1523 | 39 |

Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 3 | - | 10% | - |

Išeiga:  iki 15m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Naujai dažomą medinį paviršių impregnuoti bespalviu Sigmalife VS-X.  Metalinį paviršių nugruntuoti antikoroziniu gruntu. Anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki 3 % skiediklio EKO-1.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  didesnė kaip +5°, oro drėgnumas neviršyti 85%, medienos drėgnumas neviršyti 16-20%.  Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams. Baltos spalvos emalis nėra skirtas spalvinimui.  Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1 ir 5 L.  ____________________________________________________________