TECHNINIS APRAŠYMAS

AKRYLUX

Greitai džiūstantis akrilinis emalis

Paskirtis: šiuolaikinis, vandeniu skiedžiamas, greitai džiūstantis akrilinis emalis skirtas medžio ir medienos gaminių, PVC, nugruntuotų antikoroziniu gruntu metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje bei tinkuotų paviršių ir apšildymo radiatorių dažymui patalpų viduje. Speciali produkto formulė užtikrina stiprų dažų plėvelės sukibimą su dažomu paviršiumi bei didelį jos atsparumą. Dažymo darbai atliekami lengvai ir greitai. Greito džiūvimo dėka dažymo darbus galima atlikti per vieną dieną. Preciziškai parinkti šiuolaikiniai priedai leidžia šį emalį naudoti net vaikų žaislų dažymui.

Privalumai:

  - Šilko blizgesio,

  - greitai džiūsta,

  - skiedžiamas vandeniu,

  - tiksotropinis (nevarva),

  - labai gerai dengia,

  - tvirta, smūgiams atspari plėvelė,

  - tinka vaikiškų žaislų dažymui (atitinka normą EN71-3),

  - atspari atmosferos poveikiui ir aukštesnei temperatūrai.

Spalva				balta + 18 standartinių spalvų bei

spalvinama pagal NCS ir RAL katalogus

Plėvelės išvaizda 					šilko blizgesio

Klampumas Brookfield RVT, 202C, [mPas]	              1000÷2500

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	1,05÷1,35

Sluoksnių skaičius				2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C temp.				4 val.

Sekantis sluoksnis 23±2C temp.					po 4 val.

Dažymo būdas	                                          		teptuku, voleliu, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 16 m2/l

Skiediklis		vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas.

• Medinius lauke eksploatuojamus paviršius impregnuoti Drewnochron Impregnat Grunt ir nugruntuoti gruntu Gruntomal.

• Metalinius paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

• Tinkuotus paviršius nugruntuoti gruntu  Gruntomal.

• Anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui dažus galima skiesti įpilant iki 2 % pagal tūrį vandens.

• Dažyti 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas po 4 val. (esant 20C temperatūrai).

3. Papildoma informacija

• Dažymo ir džiūvimo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +10°C iki + 25°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje.

Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,5L, 0,9L, 10L.