TECHNINIS APRAŠYMAS

EMAKOL STRONG

Alkidinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: alkidinis modifikuotas emalis skirtas medžio, medienos ir padengtų antikoroziniu gruntu metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje, bei tinkuotų paviršių dažymui patalpų viduje.

Privalumai:

  - 5 metai apsaugos (žiūrėti papildomą informaciją),

  - atspari įspaudimams ir smūgiams,

  - elastinga, tinkanti medienos apsaugai, plėvelė,

  - patvari spalva.

Spalva				balta+23 spalvos.

Plėvelės išvaizda 					blizganti (yra matinės versijos)

Klampumas,  202C, [mPas]				1600÷2500

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	1,00÷1,20

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]			54,0÷59,0

Sluoksnių skaičius				1-3

Plėvelės džiūvimo laikas 20C temp.				17 val.

Sekantis sluoksnis						po 17 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 18 m2/l

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Nuo dažomo paviršiaus nuvalyti nešvarumus, išlyginti, nuriebalinti ir išdžiovinti.

• Lauke  eksploatuojamus  medinius  paviršius  impregnuoti  bespalviu  impregnantu Drewnochron impregnat grunt. Impregnuotą paviršių rekomenduojama nugruntuoti gruntiniais dažais Gruntomal. Patalpų viduje emaliu Emakol Strong medieną galima dažyti neimpregnavus ir negruntavus.

• Metalinis paviršius prieš dažymą nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

• Tinkuotus vidaus patalpų paviršius nugruntuoti gruntiniais dažais Gruntomal.

▪ Perdažomus anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusią senų dažų plėvelę, išlyginti paviršių.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio (pagal tūrį).

• Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu 2-3 sluoksniais. Perdažant anksčiau dažytus paviršius galimas 1 sluoksnis.

• Sekantis sluoksnis dažomas po 17 val. (esant 20C temp.).

3. Papildoma informacija

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

• Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

• 5 metai apsauga taikoma:

- teisingai paruoštai, neinfekuotai ir išsistovėjusiai atitinkamo drėgnumo medienai;

- dažytiems pagal gamintojo rekomendaciją: mediena turi būti impregnuota bespalviu  impregnantu Drewnochron impregnat grunt 2 kartus, nudažyta gruntiniais dažais Gruntomal ir padengta 2-3 sluoksniais emalio Emakol Strong – lauke eksploatuojamiems paviršiams. Metaliniai  lauke eksploatuojami paviršiai turi būti nugruntuoti antikoroziniu gruntu Podklad Antykorozyjny (prekybinis ženklas DEKORAL) ir nudažyti 2-3 sluoksniais emalio.

- vertikaliems paviršiams: nesantiems prieš saulę, nedrėkstantiems ir vėdinamiems.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje.

Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,2L, 0,9L, 5L,10 L.