TECHNINIS APRAŠYMAS

FAWINYL C

Begrunčiai dažai cinkuotiems paviršiams

Paskirtis: skirti cinkuotų (galvanizuotų bei karšto cinkavimo) paviršių dažymui. Dažai yra antikorozinis gruntas ir viršutinė danga kartu. Jais galima dažyti atmosferos veikiamus paviršius, ant kurių neprasidėjo metalo korozijos procesas (nedideli korozijos židiniai galimi). Dažų plėvelė lygi, matinė, gerai sukimba su dažomu paviršiumi. Jais galima dažyti ir atitinkamai paruoštus metalinius, aliuminio bei vario paviršius.

Privalumai:

  - begrunčiai dažai cinkuotiems, plieniniams, aliuminio ir vario paviršiams,

  - tiesiai ant cinkuotų paviršių,

  - lauko ir vidaus darbams,

  - geras sukibimas,

  - labai didelis atsparumas atmosferos veiksniams,

  - greitai džiūsta.

Spalva				7 standartinės spalvos

Plėvelės išvaizda 					matinė

Plėvelės blizgesys kai kampas 60°,

vienetų, ne daugiau                                                                                30

Klampumas Brookfildo RVT,  202C, [mPas]			500÷5000

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	≤ 1,35

Sluoksnių skaičius				2-3

Plėvelės džiūvimo laikas 20C temp., sausa palietus		8 val.

Sekantis sluoksnis						po 4 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, hidrodinaminiu purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 8 m2/l

Skiediklis		skiediklis chlorkaučiukiniais ir poliviniliniais  gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti lygus, švarus, nuriebalintas ir sausas. Nuriebalinimui naudoti skiediklį chlorkaučiukiniais ir poliviniliniais  gaminiams.

• Nuo dažomo paviršiaus nuvalyti nešvarumus ir korozijos produktus.

• Metalinius, aliuminio ir vario paviršius nušlifuoti smulkiu šlifavimo popieriumi, nuplauti skiedikliu chlorkaučiukiniais ir poliviniliniais  gaminiams, išdžiovinti.

• Perdažomus anksčiau poliviniliniais dažais dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi (paviršius turi tapti matiniu), nuvalyti dulkes. Pašalinti atšokusią ir sutrūkinėjusią senų dažų plėvelę.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą ir dažant gaminį gerai maišyti. Nepakankamas maišymas gali įtakoti skirtingus plėvelės atspalvius ir matiškumą.

• Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 1% skiediklio chlorkaučiukiniais ir poliviniliniais  gaminiams (pagal tūrį).

• Dažyti teptuku arba purkštuvu 2-3 sluoksniais, leidžiant kiekvienam sluoksniui džiūti 4 valandas. Rekomenduojamas visų sluoksnių sausos plėvelės storis – nuo 80 iki 120 µ.

3. Papildoma informacija

• Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +10°C iki + 25°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.

• Nedažyti įkaitusios ir drėgnos skardos. Dažymo metu dažomo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10°C iki + 25°C ir 3° aukštesnė už rasos tašką. Aukštesnė temperatūra gali sukelti netinkamą dažų išsiliejimą bei per greitą skiediklio išgaravimą, kas turi tiesioginės įtakos dangos patvarumui.

• Įrankius plauti skiedikliu chlorkaučiukiniais ir poliviniliniais  gaminiams.

• Dažų plėvelė pilną sukibimą, patvarumą ir matiškumo laipsnį įgauna po 7 dienų nuo dažymo darbų užbaigimo.

• Skirtingų partijų gaminių atspalviai ir matiškumas gali skirtis. Vienam paviršiui rekomenduojama naudoti tos pačios partijos gaminius arba sumaišytus tarpusavyje skirtingų partijų produktus.

• Eksploatacijos metu polivinilinių dažų plėvelė laipsniškai sensta (blunka, „kreidinasi“). Tai yra natūralus procesas, priklausantis nuo eksploatacijos sąlygų, bet nesumažinantis apsauginių dažų plėvelės savybių.

• Nenaudoti gruntinių dažų (alkidinių, chlorkaučiukinių).

• Nedažyti alkidiniais ar kitais dažais dažytų paviršių.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje.

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Prekybinė pakuotė:1L, 10 L.