TECHNINIS APRAŠYMAS

EMALIS RADIATORIAMS

Paskirtis: vandeniu skiedžiamas akrilinis emalis skirtas apšildymo radiatorių bei kitų metalinių ir varinių paviršių dažymui. Atsparus iki 100°C temperatūrai.

Privalumai:

  - greitai džiūsta,

  - skiedžiamas vandeniu,

  - atsparus iki 100°C temperatūrai,

  - negelsta,

  - nevarva,

  - labai gerai dengia,

  - tinka vario paviršių dažymui,

  - labai atspari mechaniniam poveikiui.

Spalva				balta

Plėvelės išvaizda 					šilko blizgesio

Klampumas Brookfield RVT, 202C, [mPas]	              1000÷2500

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	1,1÷1,3

Sluoksnių skaičius				2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C temp.				12 val.

Sausa palietus 23±2C temp.						po 1 val.

Sekantis sluoksnis 23±2C temp.					po 4 val.

Dažymo būdas	                                          		teptuku, voleliu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 12 m2/l

Skiediklis		vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas.

• Anksčiau dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonių vandeniniu tirpalu, išdžiovinti, pašiaušti šlifavimo popieriumi.

• Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

• Varinių vamzdelių ir detalių paviršius kruopščiai nušlifuoti smulkiu šlifavimo popieriumi, suvirinimo siūles ir nelygumus išlyginti metaliniu šepečiu.

• Metalinius paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui dažus galima skiesti įpilant iki 2 % pagal tūrį vandens.

• Dažyti teptuku arba voleliu 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas po 4 val. (esant 20C temperatūrai).

3. Papildoma informacija

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +10°C iki + 30°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 72 valandų.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje.

Produkto subkategorija – 1.1.9/VDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 140g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 140 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,75L.