Gamintojas: PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Platintojas: UAB “LAUREX”

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, tel./faks.312285

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 2153022

Klaipėda, Sandėlių 13, tel. 381188

_____________________________________________________________________

# CEKOR - R

Alkidiniai-silikoniniai antikoroziniai dažai-gruntas metalui

Paskirtis: skirti metalinių konstrukcijų bei šiluminių vamzdynų , įkaistančių iki 200°C , antikorozinei apsaugai. Nors šio grunto nebūtina uždažyti paviršiniais dažais, esant reikalui nugruntuotą paviršių galima papildomai dažyti alkidiniu, alkidiniu modifikuotu arba chlorkaučiukiniu emaliu.

Dažymo  būdas: teptuku.

Dažymas: dažus prieš naudojimą gerai išmaišyti. Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Esant reikalui dažus galima skiesti įpilant iki 3% skiediklio alkidiniams gaminiams. Priklausomai nuo aplinkos agresyvumo, paviršių rekomenduojama dažyti 2 – 4 kartus, leidžiant kiekvienam sluoksniui džiūti ne mažiau kaip 24 val. (20°C temperatūroje).

Papildomai paviršių dažyti alkidiniu emaliu galima po 10 val., kitais emaliais – po 10 dienų.

Spalva: raudono geležies oksido.

Skiedimas ir įrankių valymas: skiediklis alkidiniams gaminiams.

Išeiga: 10-11 m2/l vienu sluoksniu (vieno sluoksnio sausos dangos storis 40 ().

Džiūvimo laikas: 24 val. (20°C temperatūroje).

Produkto subkategorija: 1.1.9. TDM ( pagal direktyvą 2004/42/EB). LOJ ribinė vertė: 500 g/l (nuo 2010m) . Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 500 g/l.