Gamintojas: PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Platintojas: UAB “LAUREX”

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, tel./faks. 312285

Vilnius, Linkmenų 35a, tel.2153022

Klaipėda, Sandėlių 13a, tel. 381188

_____________________________________________________________________

F E L G M A L  P

Alkidinis-karbamidinis  aliuminio spalvos emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirtas nugruntuotų antikoroziniu gruntu metalo ir atitinkamai paruoštų  medienos paviršių dažymui. Dažų plėvelė  atspari atmosferos ir mechaniniam poveikiui.

Dažymo būdas: purkštuvu.

Paviršiaus paruošimas: pašalinti blogai sukibusią su pagrindu senų dažų plėvelę, nušlifuoti, nuvalyti dulkes, riebalus. Metalo paviršių nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

Dažymas: dažus prieš dažymą gerai išmaišyti ir atskiesti skiedikliu alkidiniams -karbamidiniams gaminiams iki 22-24 sek. klampumo (Fordo VZ-4).

Dažyti vienu sluoksniu.

Džiovinimas: Nudažytą gaminį  15 min. džiovinti aplinkos (20°C) , vėliau – 1 valandą 80C temperatūroje, arba vien aplinkos temperatūroje (20°C) - ne mažiau 24 val. Pilną atsparumą dažų plėvelė įgyja po 7-10 dienų.

Spalva: aliuminio RAL 9006.

Skiedimas ir įrankių valymas: skiediklis alkidiniams - karbamidiniams gaminiams.

Išeiga: 9-11 m2/l  vienu sluoksniu.

Sandėliavimas ir transportavimas: nebijo šalčio. Geriausias iki datos, nurodytos ant įpakavimo.