TECHNINIS APRAŠYMAS

AKRYLYLIT B – neslystantys dažai betoninėms grindims

Paskirtis: skirti betoninių grindų dažymui gamybinėse patalpose, garažuose, sandėliuose  ir kitose patalpose, kur pėsčiųjų ir ratinių priemonių eismas yra vidutinio intensyvumo. Jais galima dažyti lauke esančius paviršius (privažiavimus, laiptus, pamatus, betonines aptvaras ir pan.).

Privalumai:

  - atsparūs trinčiai,

  - labai gerai dengia,

  - greitai džiūsta,

  - atsparūs plovikliams bei mineraliniams tepalams,

  - tinka patalpų viduje ir lauke.

Spalva			pilka, grafito - pilka, smėlio, ruda -raudonmedžio.

Plėvelės išvaizda 					matinė

Klampumas,  4 mm [s]				80÷115

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	1,32÷1,42

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]			≥ 60,0

Sluoksnių skaičius				2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C temp.				2 val.

Sekantis sluoksnis						po 1,5 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 8 m2/l

Skiediklis		alkidiniams-karbamidiniams gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas. Naujai betonuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių.

• Lauke esančius paviršius prieš dažymą nugruntuoti Akrylit B dažais, atskiestais įpilant 10 % pagal tūrį skiediklio alkidiniams- karbamidiniams gaminiams

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Dažant pirmą gruntinį sluoksnį gaminį skiesti įpilant iki 10 % pagal tūrį skiediklio alkidiniams- karbamidiniams gaminiams.

• Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas po 1,5 val. (esant 20C temperatūrai).

3. Papildoma informacija

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 7 dienų.

• Įrankius plauti skiedikliu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

• Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,75L ir 5L.