|  | Š TECHNINIS APRAŠYMAS |
| --- | --- |

LINŲ POKOSTAS

Impregnantas linų aliejaus pagrindu

__________________________________________________________

Paskirtis: Linų pokostas skirtas medžio ir medienos gaminių (vasarnamių, durų, langų, medinių konstrukcijų, baldų  ir  pan.) impregnavimui patalpų viduje ir išorėje bei tinkuotų paviršių gruntavimui patalpų viduje.

Privalumai:

  - giliai įsigeria,

  - natūralaus linų aliejaus pagrindu,

  - nesudaro plėvelės,

  - apsaugo nuo drėgmės

  - platus panaudojimo spektras (lauko ir vidaus darbams).

Spalva				neapibūdinama

Plėvelės išvaizda 			lygi

Klampumas,  202C, [mPas]			50÷100

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	0,92÷0,95

Sluoksnių skaičius			1

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2°C, (2 laipsnis),h	24-48

Sekantis sluoksnis, h				-

Impregnavimo būdas	                                          	teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 12 m2/l

Skiediklis		EKO-1, alkidiniams gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Impregnuojamą paviršių išlyginti,  nušlifuoti, nuvalyti dulkes.

• Impregnuojamas paviršius turi būti švarus ir sausas.

2. Impregnavimas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir naudoti skiestą santykiu 1:1 (1 dalis pokosto ir 1 dalis

skiediklio EKO-1 arba skiediklio alkidiniams gaminiams).

• Pokostą į paviršių įtrinti teptuku iki pilno prisotinimo. Labai porėtus geriančius didelius paviršius

galima impregnuoti purkštuvu.

• Išdžiūvusį impregnuotą paviršių po 24-48 val. nušlifuoti 180 numerio šlifavimo popieriumi,

nuvalyti dulkes.

• Taip paruoštą paviršių galima dažyti gruntiniais arba viršutiniais dažais. Teisingai panaudotas Linų

pokostas nesudaro plėvelės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Vroclavas, Lenkija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /5/ 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. /46/ 381188.

3. Papildoma informacija

• Impregnavimo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +10°C iki

+ 25°C. Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti skiedikliu EKO-1 arba alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

• Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Produkto subkategorija – 1.1.8/TDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė

vertė 750 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 750 g/l.

Prekybinė pakuotė: 1L, 10 L.

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Vroclavas, Lenkija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /5/ 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. /46/ 381188.