Paskirtis:

Skirtas medienos gruntavimui patalpų išorėje ir naudojamas Sigmalife medienos apsaugos ir dekoravimo sistemoje kaip medieną spalvinantis gruntas. Produktas apsaugo plėvelę nuo pelėsinio grybelio poveikio.

Produkto savybės:	- reguliuoja medienos drėgnumą,

- paryškina medienos piešinį,

- sudaro UV filtrą,

- gali būti dengiamas alkidiniais ir akriliniais gaminiais.

Spalva: Bespalvis. Galima spalvinti sistemoje Color Pro.

Plėvelės išvaizda: Šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 23oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,92 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 50 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] (vienos) | EN ISO 2808 | 30 |
| Nekimba dulkės (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 3 h |
| Sausa palietus (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 4 h |
| Sekantis sluoksnis (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 16 h |
| Pliūpsnio temperatūra [°C] | EN ISO 1523 | 56 |

Produkto subkategorija – 1.1.5/TDM (1.1.e pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 400g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 400 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku arba purkštuvu.

Purkštuvas

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras [Mesh] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 2 | - | 0 | nėra |

Išeiga: iki 22 m2/l  vienu sluoksniu priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-3

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus. Nešvarius paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes. Anksčiau dažytus paviršius nuvalyti, nušlifuoti, nuvalyti dulkes.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.  Praėjus apie 10 min. po gruntavimo patikrinti plėvelės būklę ir išlyginti atsiradusius nubėgimus.

Išdžiūvusį nugruntuotą paviršių padengti 1-2 sluoksniais alkidiniu Sigmalife DS arba vandeniu skiedžiamu Sigmalife DS Acryl. Jeigu Sigmalife VS-X nebus dengiama paviršinėmis dangomis, juo paviršių būtina gruntuoti 3 sluoksniais.

Papildoma informacija:

Dažyti kai aplinkos ir pagrindo temperatūra aukštesnė kaip +8°C, oro drėgnumas neviršija 85%., medienos drėgnumas neviršija 16%.  Bespalvis  Sigmalife VS-X yra neatsparus atmosferos poveikiui, todėl bespalvio produkto be papildomo padengimo naudoti lauke eksploatuojamiems paviršiams nerekomenduojama. Reali paviršiaus spalva gali skirtis nuo pavyzdžio priklausomai nuo medienos rūšies, plėvelės storio, dengimo būdo, medienos įgeriamumo ir kitų veiksnių, todėl norint įsitikinti būsima paviršiaus spalva reikia atlikti bandomąjį dažymą ant mažo paviršiaus. Produktas neapsaugo medienos nuo mikroorganizmų dauginimosi. Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams.

Fasavimas: 1 ir 2,5 L.  ____________________________________________________________