Paskirtis:

Skirta medinių paviršių apsaugai ir dekoravimui: langų, durų, fasadų, užtvarų, balkonų. Naudojama su Sigmalife DS Acryl  medienos apsaugos ir dekoravimo sistemoje. Apsaugo plėvelę nuo pelėsinio grybelio poveikio.

Produkto savybės:	- reguliuoja medienos drėgnumą,

- paryškina medienos piešinį,

- patvari spalva.

Spalva: Bespalvis. Galima spalvinti sistemoje Color Pro.

Plėvelės išvaizda: Šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfildo 20±2°C, min. [mPas] |  | 1700 |
| Tankis 23oC, min. [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,2 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | apie 37 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, µ (vienos) | EN ISO 2808 | 15 |
| Nekimba dulkės (23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 1 h |
| Sekantis sluoksnis (23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 4 h |

Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku arba purkštuvu.

Purkštuvas

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras [Mesh] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 2 (0,8 mm) | - | 0 | nėra |

Išeiga: iki 20 m2/l  vienu sluoksniu priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-3

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus. Nešvarius paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes. Anksčiau dažytus paviršius nuvalyti, nušlifuoti, nuvalyti dulkes.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.  Praėjus apie 10 min. po gruntavimo patikrinti plėvelės būklę ir išlyginti atsiradusius nubėgimus.

Išdžiūvusį nugruntuotą paviršių padengti 1-2 sluoksniais vandeniu skiedžiamu Sigmalife DS Acryl. Jeigu Sigmalife VS Acryl nebus dengiama paviršinėmis dangomis, juo paviršių būtina dengti 3 sluoksniais.

Papildoma informacija:

Dažyti kai aplinkos ir pagrindo temperatūra aukštesnė kaip +8°C, oro drėgnumas neviršija 85%., medienos drėgnumas neviršija 16%.  Bespalvis  Sigmalife VS Acryl yra neatsparus atmosferos poveikiui, todėl bespalvio produkto be papildomo padengimo naudoti lauke eksploatuojamiems paviršiams nerekomenduojama. Reali paviršiaus spalva gali skirtis nuo pavyzdžio priklausomai nuo medienos rūšies, plėvelės storio, dengimo būdo, medienos įgeriamumo ir kitų veiksnių, todėl norint įsitikinti būsima paviršiaus spalva reikia atlikti bandomąjį dažymą ant mažo paviršiaus. Produktas neapsaugo medienos nuo mikroorganizmų dauginimosi. Įrankius plauti vandeniu.

Fasavimas: 1 ir 2,5 L.  ____________________________________________________________