Paskirtis:

Skirta medienos gaminių apsaugai ir dekoravimui patalpų viduje ir išorėje: langų, durų, fasadų ir jų elementų, balkonų , užtvarų ir pan.

Produkto savybės:	- labai atspari UV spinduliams,

- apsaugo medieną nuo atmosferos poveikio,

- greitai džiūsta,

- sudaro elastingą plėvelę,

- paryškina medienos piešinį,

- reguliuoja medienos drėgnumą.

Spalva: Bespalvis. Galima spalvinti sistemoje Color Pro.

Plėvelės išvaizda: Šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfildo 20±2°C, min. [mPas] |  | 300 |
| Tankis 23oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,96 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 61 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] (vienos) | EN ISO 2808 | 25 |
| Nekimba dulkės (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 1 h |
| Sausa palietus (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 6 h |
| Sekantis sluoksnis (temp.23oC, sąl. oro drėgnumas 50%), [h] | EN ISO 1517 | po 7 h |

Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Purkštuvas

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras [Mesh] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 3 | - | 0 | nėra |

Išeiga: iki 17 m2/l  vienu sluoksniu priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus. Nešvarius paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes. Anksčiau dažytus paviršius nuvalyti, nušlifuoti, nuvalyti dulkes. Paviršių padengti vienu nuspalvinto ta pačia spalva impregnanto Sigmalife VS-X arba Sigmalife VS Acryl sluoksniu. Anksčiau stalių beicu spalvintus paviršius nuvalyti, pašiaušti ir dažyti 1-2 sluoksniais Sigmalife DS Acryl. Naudojant produktą patalpų viduje gruntuoti paviršiaus priemone Sigmalife VS-X arba Sigmalife VS Acryl nebūtina.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki 5%  vandens. Dažyti 2-3 sluoksniais.

Papildoma informacija:

Dažyti kai aplinkos ir pagrindo temperatūra aukštesnė kaip +8°C, oro drėgnumas neviršija 85%., medienos drėgnumas neviršija 16%.  Bespalvis  Sigmalife DS acryl yra neatsparus atmosferos poveikiui, todėl bespalvio produkto naudoti lauke eksploatuojamiems paviršiams nerekomenduojama. Dengiant lauke eksploatuojamus paviršius šviesių spalvų dažyvės dangos sausos plėvelės storis turi būti ne mažiau 85µ.

Dažymo metu paviršiuje gali pasirodyti balsvos spalvos ruožai, kurie turi išnykti po keleto minučių. Produkto negalima naudoti medienos, turinčios savyje vandenyje tirpstančių medžiagų (pvz.: merbau), kurios gali migruoti į dažyvės paviršių.

Reali paviršiaus spalva gali skirtis nuo pavyzdžio priklausomai nuo medienos rūšies, plėvelės storio, dengimo būdo, medienos įgeriamumo ir kitų veiksnių, todėl norint įsitikinti būsima paviršiaus spalva reikia atlikti bandomąjį dažymą ant mažo paviršiaus. Įrankius plauti vandeniu.

Fasavimas: 1 ir 2,5 L.  ____________________________________________________________