**A**

**IMPREGNANTAS express ogrod**



|  |
| --- |
| **Paskirtis:** |
| Impregnat Express yra šiuolaikinis, naujoviškas medienos apsaugos ir dekoravimo produktas. Jis idealiai tinka medinių paviršių dažymui patalpų išorėje: tvorų, aptvarų, pavėsinių, namelių, ūkinių pastatų ir pan. Kompozicinė impregnanto plėvelė sukuria pažangią vandenį atstumiančią membraną, kuri tuo pačiu palaiko optimalų drėgmės lygį ir sustabdo medienos gedimą. Plėvelė apsaugota nuo pelėsinio grybelio ir dumblių atsiradimo. Unikalios, preciziškai parinktos konsistencijos dėka priemonę lengva ir paprasta dažyti teptuku arba voleliu, o geras dekoratyvinis efektas pasiekiamas ir ją purškiant. Dažymo metu produktas nelaša, sudaro lygią, be nutekėjimų ir dryžių plėvelę, kuri apsaugo medieną nuo atmosferos poveikio, neuždengia medienos piešinio.  |
| **Privalumai:** |
| * pjautai arba obliuotai medienai,
* plėvelė apsaugota nuo pelėsių ir dumblių atsiradimo,
* apsauga iki 4 metų \*,
* apsaugo medieną nuo atmosferos poveikio,
* šilko blizgesio plėvelė,
* pabrėžia medienos struktūrą,
* plėvelė hidrofobinė - atstumia vandenį,
* nevarva dažymo metu,
* pritaikytas dažymui teptuku, voleliu ir purškiant,
* greitai džiūstantis - 2 valandos.

\* - vertikaliems medžio masyvo paviršiams naudojant dažymo sistemą: gruntas Drewnochron Impregnat Grunt ir 3 sluoksniai Impregnat Express. |

|  |
| --- |
| **Galimos spalvos:** |
|  |
| **Dažymo savybės:** |
| *Dažymo būdas :* | Voleliu, teptuku, purkštuvu |
| *Sekantis sluoksnis:* | po min. 2h |
| *Džiūvimo laikas:* | 2h |
| *Išeiga vienam sluoksniui:* | iki 12 m2/l priklausomai nuo medienos įgeriamumo ir struktūros |
| *Sluoksnių skaičius:* | 1-3 |
| *Skiediklis:* | vanduo |
| *Dažymo būdas:* | teptuku, voleliu, purkštuvu |

|  |
| --- |
| **Naudojimas:** |
| **Pagrindo paruošimas:** |
| * Pagrindą išlyginti, nušlifuoti, nuvalyti dulkes, nuriebalinti skiedikliu alkidiniams gaminiams.
* Pašalinti anksčiau dažyto paviršiaus atšokusias dažų plėveles, nušlifuoti, nuvalyti dulkes.
* Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas.
* Lauke esančius nedažytus medinius paviršius impregnuoti bespalviu DREWNOCHRON IMPREGNAT Grunt, apsaugančiu medieną nuo mikroorganizmų dauginimosi.
 |
| **Dažymas:** |
| * Produktą prieš naudojimą gerai išmaišyti. Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu. **Rekomenduojamą purkštuvą Wood Sprayer** galite įsigyti impregnantu prekiaujančiuose prekybos taškuose. Dažant purkštuvu produktą galima skiesti įpilant iki 5% vandens.
* Dažyti:
	+ naujus medinius paviršius - 2-3 sluoksniais,
	+ perdažomus - 1-2 sluoksniais.
 |
| **Svarbu:** |
| * Nedažyti esant mažesnei negu +10 0C temperatūrai. Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.
* Galutinis dekoratyvinis efektas priklauso nuo medienos rūšies, impregnanto įsigėrimo į paviršių bei sluoksnių skaičiaus.
* Įrankius plauti vandeniu iš karto po dažymo darbų užbaigimo.
* Saugoti nuo užšalimo. Sandėliuoti ir transportuoti sandarioje originalioje pakuotėje, +0 ÷ +30°C temp.
 |
| **Saugaus naudojimo reikalavimai:** |
| * Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
* Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

• Neįkvėpti aerozolio.• Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones. * Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
* Sudėtyje yra: CMIT/MIT (3:1) ir 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.
* Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

• Šiame impregnante yra plėvelę apsaugančių veikliųjų medžiagų. •Terbutrinas (CAS 886-50-0), cinko piritionas (CAS 13463-41-7), OIT (CAS 26530-20-1) .•Nenaudoti ant dirvožemio, vandens ar šalia jų.  |
| Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal direktyvą 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių vertė (LOJ) ribinė vertė 130 g/l (nuo 2010m.). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 130 g/l. |
| **Informacijos išleidimo data: 2016m. kovas.**  |

 **PPG Deco Polska Sp. z o.o. Kvidzynska 8; 51- 416 Vroclavas, tel. (071) 78 – 80 – 700**

**Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Partizanų 15 b, Kaunas, tel. 771700. , Linkmenų 35a, Vilnius, tel. 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. 381188.**