Paskirtis:

Skirtas mineralinių paviršių (cementinio-kalkinio bei cementinio tinko, cementinių plaušo plokščių, betono, plytų, akmens, klinkerio) apsaugai nuo vandens ir aliejų įsigėrimo. Impregnantas giliai įsiskverbia į paviršių, apsaugo jį nuo vandens prasiskverbimo, atmosferos poveikio, kerpių ir samanų atsiradimo bei tuo pačiu padidina paviršiaus atsparumą šalčiui, pagerina pastatų sienų termoizoliacines savybes. Impregnantu apdorotas paviršius apsaugomas nuo  riebalinės kilmės  apnašų įsiskverbimo (riebalų, automobilinių tepalų, suodžių) bei medžiagoje ištirpusių druskų dėmių susidarymo.  Rekomenduojamas klinkerio impregnavimui.

Produkto savybės:	- giliai įsiskverbia į paviršių,

- apsaugo nuo nešvarumų,

- padidina atsparumą šalčiui,

- sumažina paviršiaus teplumą ir kerpių atsiradimą,

- apsaugo nuo vandens prasiskverbimo,

- bekvapis,

- apsaugo nuo druskų dėmių susidarymo,

- praleidžia vandens garus,

- palengvina klinkerio ir siūlių nuplovimą.

Spalva: Pieno (pagrindo spalvos po išdžiūvimo nekeičia).

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,00 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC, [h] |  | 16 (pilnas hidrofobines savybes įgauna po 1 savaitės) |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC |  | Po 1 h |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 3 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] | EN 1062-1 | 21 |
| Vandens garų pralaidumas | EN ISO 7783-2 | Sd 0,05 [m] Didelis, klasė 1 (V1) |
| Vandens pralaidumas [kg/(m2 x h 0,5)] | EN ISO 1062-3 | 0,5 Vidutinis, klasė 2 (W2) |

Produkto subkategorija – 1.1.8/VDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku.

Išeiga: Plytos 1,5÷4 m2/l, kalkiniai paviršiai 1,5÷2 m2/l, dujų silikatas 1÷2 m2/l, akmuo 1÷4 m2/l.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus. Nuvalyti dulkes, nešvarumus, kerpes, samanas, išdžiovinti. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles. Durų, langų ir kitus neimpregnuojamus dažytus paviršius apsaugoti nuo aptaškymo, o netyčia aptaškius – nedelsiant nuplauti vandeniu. Preparatas gali pakeisti dažytų paviršių spalvą.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Neskiesti. Impregnuojama teptuku (šepečiu) 2-3 kartus, leidžiant kiekvienam sluoksniui džiūti ne mažiau kaip 1 val. Sekantis sluoksnis tepamas išdžiūvus pirmajam. Gaminys turi susigerti į paviršių ir nesudaryti nubėgimų. Įrankius plauti vandeniu.

Papildoma informacija:

Impregnavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +10° ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 85%.  Neimpregnuoti saulėje įkaitusių paviršių. Horizontalių pastoviai vandens veikiamų paviršių apsauga yra trumpesnė. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 10 L.  ____________________________________________________________