Paskirtis:

Skirti gyvenamųjų patalpų, viešbučių, ofisų, prekybinių patalpų, restoranų, ekspozicijų salių, teatrų ir kitų reprezentacinių objektų  sienų dekoratyvinei apdailai.

Produkto savybės:	- paprastas naudoti,

- galima išgauti labai estetinį vaizdą,

- greitai džiūsta.

Spalva:  spalvinami (48 spalvos pagal specialų Sigmulto Stucco katalogą). Dangos dėjimo technologija turi įtakos galutiniam paviršiaus atspalviui, todėl galimi atspalvio  skirtumai nuo spalvų paletėje pavaizduotos spalvos. Vienai plokštumai naudoti tos pačios partijos produktą.

Plėvelės išvaizda: nupoliruota - blizganti.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,62 ÷ 1,70 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 12,0 ÷ 15,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 6 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min. [% tūrio] | EN ISO 3251 | 45,0 |

Produkto subkategorija – 1.1.12/VDM (1.1.l pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 200g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 200 g/l.

Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: specialia trintuve.

Išeiga:  iki 2,5 m2/kg  visai sistemai, priklausomai nuo dėjimo technikos ir norimo efekto.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas:

Nauji paviršiai: paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkantis, idealiai lygus, vienodo įgeriamumo. Paviršių taisymui nenaudoti kalkių turinčių medžiagų. Geriančius paviršius (gipsinį tinką, gipso kartono plokštes ir pan.) nugruntuoti Sigmafix Universal.

Anksčiau dažyti paviršiai: alkidiniais dažais nudažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi.  Emulsiniais dažais nudažytus paviršius nuriebalinti nuplaunat plovimo priemonėmis, klijiniais – pašalinti dažus ir pagrindą nuplauti vandeniu. Paruošti paviršiai turi būti lygūs ir jų įgeriamumas vienodas visame plote.

Naudojimas:

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Neskiesti.

Efektas STUCCO

Pirmas sluoksnis tepamas nerūdijančio plieno trintuve užapvalintais kampais (nuo 200 iki 250 g/m2.) plačiais ir nereguliariais įvairių krypčių potėpiais. Paliekama išdžiūti. Sekantis sluoksnis tepamas nerūdijančio plieno trintuve arba glaistykle trumpais nereguliariais potėpiais lengvai pertrinant ir išlyginant paviršių.

Efektas MARMURAS

Pirmas sluoksnis tepamas voleliu (nuo 300 iki 350 g/m2), po to plastikine glaistykle uždėti norimą piešinį. Išdžiūvus, baigiamąjį sluoksnį (50-100 g/m2) uždėti nerūdijančio plieno glaistykle nereguliariais mostais išlyginant paviršių ir išryškinant norimą struktūrą.

Norint padidinti dangos blizgumą ir atsparumą vandeniui, paviršių padengti specialiu vašku.

Papildoma informacija:

Per daug stora Sigmulto Stucco plėvelė gali sutrūkinėti. Šis reiškinys dažniausia pasireiškia ant „negeriančių“ paviršių ir dėl per didelio masės/dažų kiekio.

Dekoravimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 85%. Nedirbti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 5 kg.  ____________________________________________________________