Paskirtis:

Skirti tinko, betono, plytų, gipso, gipso kartono plokščių  taip pat anksčiau dažytų  „kibių“ paviršių, gerai sukibusių su pagrindu,  dekoratyvinei apdailai. Naudojamas ir kaip gruntas po struktūriniu tinku Sigma Putz ir Sigma Schors patalpų viduje .

Produkto savybės:	- didelis mechaninis atsparumas,

- galima išgauti įvairius paviršiaus dekoratyvinius efektus,

- gerai dengia paviršiaus mikro įtrūkimus.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje.

Plėvelės išvaizda: struktūra.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,4 ±5% |
| Klampumas Haake 23±2°C [lPa·s] | Gamyklinė norma | 90÷105 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 2 |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 16 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, (pagal svorį, %) | EN ISO 3251 | ≥ 67 |
| Granuliacija (µ) | EN 13300 | smulki iki 1500 µ |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Voleliu, teptuku, trintuve arba purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Texspray RTX 1500 | apie 1,8 | 4 arba 6 | - | 5% | purkšti ovaliniais judesiais |
| Wagner PC3 | 20 | 4 mm | be | 5% | - |

Išeiga: 350-700 g/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo, įgeriamumo ir dažymo metodo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 2

Paviršiaus paruošimas:

Nauji paviršiai: nuo paviršiaus turi   būti gerai nuvalytos  dulkės ir  riebalinės  dėmės. Nugruntuoti Sigmafix Universal.

Emulsiniais dažais dažyti paviršiai:  peršveisti, padidinti sukibimą, nuvalyti.

Alkidiniais dažais dažyti paviršiai: peršveisti, padidinti sukibimą, nuvalyti.

Dažymas:

Cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių nuo tinkavimo darbų užbaigimo. Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti.

2-

Dažymas voleliu: nedažytą paviršių nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Nugruntuoti 15-20% vandeniu atskiestais Sigma Kwarts dažais. Jam išdžiūvus, dažyti neskiestais Sigma Kwarts dažais. Neišdžiūvus dažams formuoti norimą piešinį.

Dengimas trintuve: nedažytą paviršių nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Naudojant volelį nugruntuoti 15-20% vandeniu atskiestais Sigma Kwarts dažais. Jam išdžiūvus, metaline trintuve uždėti lygų Sigma Kwarts sluoksnį. Norimą piešinį kurti plastikinės trintuvės, volelio arba kitų įrankių pagalba.

Atliekant dekoratyvinius piešinius džiūvimo laikas gali pailgėti iki 24 val.

Papildoma informacija: Dažai pasižymi labai geru sukibimu tiek su poringais, tiek ir su lygiais paviršiais. Dažymo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 85%. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 10 litrų.

___________________________________________________________________________________________________________