Rollputz (Struktūriniai dažai)

| # Produkto aprašymas | Vandeniu skiedžiami struktūrinai dažai plonų struktūrinių sluoksnių farmavimui. |
| --- | --- |
| Naudojimas | Kaip dekoratyvinis sluoksnis ant armuojančio HAERING apšiltinimo sistemos sluoksnio, kitų mineralinių tinkų ir tvirtų senų mineralinių dangų. |
| Savybės | Atsparus atmosferos poveikiui, praleidžia vandens garus, paprastas naudojime, galima tonuoti. Labai gerai sukimba su visais mineraliniais paviršiais, elastingas. |
| Skiedimas | Vanduo. Dedant trintuve - maks. 2 %., dažant voleliu - maks. 5 %. |
| Spalvinimas | Koncentruotais pigmentais. Galima tonuoti įpilant iki 2% pastų. Intensyvios spalvos užsakomos gamykloje. |
| Pagrindas | Pagrindas turi būti sausas, pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus, lygus. Geriantys paviršiai turi būti atitinkamai paruošti. |
| Išeiga | Apie 1,5-4,0 kg/m²; |
| Džiūvimo laikas | Priklausomai nuo aplinkos temperatūros, drėgnumo ir sluoksnio storio. Esant +20°C temperatūrai ir 65 proc.sąl.oro drėgnumui 12-24 val. |
| Dengimo būdas | Nerūdijančio plieno trintuve arba voleliu. |
| Temperatūra | Darbo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5° C. Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, lietaus ir per didelio aplinkos drėgnumo. |
| Sandėliavimas | Vėsiose, sausose patalpose. Saugoti nuo užšalimo. Galiojimo terminas – 12 mėn. nuo pagaminimo datos. |
| SVARBU | Vienam paviršiui naudoti tos pačios partijos gaminius. Sluoksnio storis neturi viršyti 3 mm. |

TDL 2007.01.31

Aukščiau nurodyta informacija paremta naujausiais techniniais duomenimis. Atskirų rekomendacijų negalima traktuoti kaip bendrų, kadangi mes negalime įtakoti produkto panaudojimo  ir paviršiaus paruošimo, o pagrindo savybių įvairovė reikalauja individualaus profesionalaus sprendimo.

Gamintojas: HAERING GmbH, Muhlstrasse 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinrriet. Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285. Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel./5/ 2153022; Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel./46/ 381188.