Paskirtis:

Elastingi, struktūriniai, sintetinių dervų pagrindu dažai skirti tinko, betono, plytų, dujų silikato paviršių  dekoratyvinei apdailai. Naudojamas ir kaip gruntas po struktūriniu tinku Sigma Putz ir Sigma Schors patalpų išorėje. Sukietėję dažai sudaro tvirtą, atsparią įbrėžimams ir atmosferos poveikiui dangą.

Produkto savybės:	- didelis mechaninis atsparumas,

- struktūriniai,

- gerai dengia paviršiaus mikro įtrūkimus.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,33 ±5% |
| Klampumas Haake 23±2°C [dPa·s] | Gamyklinė norma | 155÷180 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 6 |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 24 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, (pagal svorį, %) | EN ISO 3251 | 55,5 |
| Blizgesys | EN 1062-1 | Matiniai (G3) |
| Sausos plėvelės storis (µ) | EN 1062-1 | 200÷400 (E4) |
| Granuliacija (µ) | EN 1062-1 | 200÷1500 stambi (S3) |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 EN 1062-3 | Sd≥0,14 (m) Sd<1,4 (m) Klasė 2 (V2), vidutinis |
| Vandens pralaidumas [kg(m2·h0,5)] |  | ≤ 0,1 Klasė 3 (W3), mažas |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3, E4, S3, V2, W3, A0 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 40 g/l.

Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Voleliu arba purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Texspray RTX 1500 | apie 1,8 | 4 arba 6 | - | 5-20 % | purkšti ovaliniais judesiais |
| Wagner PC3 | ≥20 | 4 mm | - | 5-20 % | - |

Išeiga: iki 500 g/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo, įgeriamumo ir dažymo metodo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 2

Paviršiaus paruošimas:

Nauji paviršiai: nuo paviršiaus turi   būti gerai nuvalytos  dulkės ir  riebalinės  dėmės. Nugruntuoti Sigmafix Universal.

Emulsiniais dažais dažyti paviršiai:  peršveisti, padidinti sukibimą, nuvalyti.

Dažymas:

Cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių nuo tinkavimo darbų užbaigimo. Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti ir, esant reikalui, atskiesti įpilant iki 7% vandens.   Rekomenduojamas sluoksnių skaičius – 2. Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais išdžiūvus pirmajam. Norima paviršiaus faktūra išgaunama voleliu.

Papildoma informacija: Dažymo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 75%. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 10 litrų.

___________________________________________________________________________________________________________