Paskirtis:

Paruoštas naudojimui struktūrinis tinkas lauko ir vidaus darbams. Skirtas tinkuotų, betoninių, gipso kartono, medžio plaušo ir drožlių plokščių dekoratyvinei apdailai.

Produkto savybės:	- paprastas naudoti,

- geros estetinės išvaizdos,

- plačios spalvų gamos.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal fasadinių spalvų katalogą.

Plėvelės išvaizda: „samanėlės“ faktūra.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,9 ±5% |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 24 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, (pagal svorį, %) | EN ISO 3251 | 87,0 |
| Frakcija (mm) |  | 1÷3 |
| Difuzijos koeficientas Sd, (m) | AT-15-2746/2009 | ≤ 0,2 |
| Kapiliarinis vandens pralaidumas (kg/m2 · h0,5) | AT-15-2746/2009 | ≤ 0,5 |

Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Dengimo metodai: Trintuve, purkštuvu.

| Frakcija | Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5mm | Graco Texspray RTX 1500 | 3 | 6 | - | 5% | - |
| 1,5mm | Wagner PC3 | ≥ 20 | 6 | - | 5-10 % | - |
| 2,0 mm | Graco Texspray RTX 1500 | 2-3 | 8 | - | 5% | - |
| 2,0 mm | Wagner PC3 | ≥ 20 | 8 | - | 5-10 % | - |

Išeiga:  1mm – 1,5÷ 2,0 kg/ m2

1,5mm – 2,0÷ 2,5 kg/ m2

2mm – 2,5÷ 3,0 kg/ m2

3mm – 3,5÷ 4,0 kg/ m2

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, vienodo įgeriamumo, lygus. Stipriai bei vidutiniškai geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal ir padengti panašios spalvos 15-20 % vandeniu atskiestais struktūriniais dažais Sigma Kwarts (patalpų viduje) arba Kwartstone (lauke).

Tinko paruošimas:

Prieš naudojimą tinką gerai išmaišyti naudojant lėtų apsukų maišytuvą. Esant reikalui atskiesti įpilant iki 2% vandens.

Tinkavimas:

Tinką tepti nerūdijančio plieno trintuve vienodu grūdelių storio sluoksniu ir ovaliais judesiais pertrinti plastikine trintuve.

Džiūvimas:

Tinkavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti nuo  +5°C iki +30°C,  sąlyginis oro drėgnumas - ne didesnis kaip 70 proc.

Tinko džiūvimo laikas esant +20°C temperatūrai ir sąlyginiam oro drėgnumui  neviršijant 55% - apie 24 val. Pilną mechaninį atsparumą tinko danga įgyja po 3 savaičių. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką ir sukelia problemų tinkuojant. Naujai nutinkuotą paviršių saugoti nuo lietaus apie 3 valandas (priklausomai nuo aplinkos sąlygų).

Įrankius  plauti vandeniu tuoj pat po darbų pabaigos.

Papildoma informacija:

Vieną plokštumą tinkuoti tos pačios partijos tinku. Netinkuoti kaitinant tiesioginiams saulės spinduliams bei pučiant stipriam vėjui. Naudoti apsauginius fasadų tinklus. Naujai įrengtus mineralinius pagrindus tinkuoti pasibaigus karbonizacijos procesui..

Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti 0°÷25°C temperatūroje, sausose patalpose sandariai uždarytose pakuotėse.

Fasavimas: 18 kg

___________________________________________________________________________________________________________