Techniniai duomenys

# Nr. 02

Išleidimo data: 2012 m. gegužė

Domalux bekvapis

Akrilinis vandeniu skiedžiamas lakas vidaus darbams

| Paskirtis | Šiuolaikinis vandeniu skiedžiamas, pagamintas naudojant nanotechnologijas, lakas skirtas medinių patalpų sienų, baldų ir kitų medienos dirbinių lakavimui patalpų viduje. Atsižvelgiant į lako sudėtį ir ekologines savybes juo rekomenduojama lakuoti medienos paviršius ligoninėse, ikimokyklinėse vaikų įstaigose, mokyklose ir gyvenamosiose patalpose. Tinka vaikų žaislų lakavimui (atitinka normą EN 71.3). Panaudotos nanotechnologijos užtikrina didesnį lako plėvelės mechaninį atsparumą ir patvarumą, ilgesnį tarnavimo laiką. Subtili pusiau matinė lako plėvelė išlaiko lakuotos medienos natūralią išvaizdą, blizganti – paryškina medienos piešinį. |
| --- | --- |
| Privalumai | - hipoalerginis, - patvarus, greitai džiūsta, - 55 papildomos spalvos (spalvinamas), - paprastas naudoti. |
| Spalva, blizgesys | bespalvis + 55 galimos spalvos (spalvinamas), blizgantis arba pusiau matinis |
| Išeiga | 8-10 m2 /l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo |
| Rekomenduojamas sluoksnių skaičius | 2 |
| Dažymo metodas | Voleliu, teptuku, purškiant |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal 2004/42/EB direktyvą). Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 130 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 130 g/l. |

| Techniniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | --------------------------- | 2 |
| Sekančio sluoksnio lakavimas po valandų [h] | ---------------------------- | 6 |
| Džiūvimo laikas 23±2C temperatūroje, esant 50±5% sąl. oro drėgnumui, 3 laipsnio, [h] | PN-C-81519:1979 | 5 |
| Tankis 20±0,5C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,00-1,05 |

| Pagrindo paruošimas | Lakuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nušlifuotas 180-240 numerio šlifavimo popieriumi, gerai nuvalytos dulkės. Senų lakų plėveles nuvalyti iki medžio. |
| --- | --- |
| Lakavimas | Prieš lakavimą laką gerai išmaišyti pakuotėje. Esant reikalui laką galima skiesti įpilant iki 5 % vandens. Nulakuotą išdžiūvusį pirmą lako sluoksnį lengvai sulyginti 180-240 numerio šveičiamu popieriumi, nuvalyti dulkes ir lakuoti sekantį sluoksnį. |
| Lakavimo sąlygos | Optimali aplinkos ir pagrindo temperatūra lakavimo ir džiūvimo metu 15÷25°C, sąlyginis oro drėgnumas 40-65 %. |
| Papildoma informacija | Lakavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Nenaudoti grindų lakavimui! |
| Galiojimo terminas ir laikymo sąlygos | 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandariai uždarytoje pakuotėje, 0÷30°C temperatūroje. |
| Skiediklis | vanduo |

| Prekybinė pakuotė | 1L, 5L. |
| --- | --- |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |