| Techniniai duomenys Nr.3 Data: 2014m. gruodis |  |
| --- | --- |

|  | Domalux Classic Silver Vieno komponento poliuretaninis lakas parketui |
| --- | --- |

Paskirtis:   Lakas Domalux Classic Silver skirtas medinių grindų, parketo, pastatų medinių elementų lakavimui patalpų viduje. Atsižvelgiant į lako dekoratyvines savybes bei didelį atsparumą trinčiai juo rekomenduojama lakuoti medinius paviršius visuomeninės paskirties pastatuose, biuruose, ligoninėse, mokyklų salėse bei gyvenamosiose patalpose.

Produkto savybės:

- aukštas atsparumas trinčiai ir įbrėžimams,

- elegantiškas dekoratyvinis efektas,

- atsparumas iki 15 metų,

- aukščiausias eksploatacinis atsparumas,

- neslystantis (tik blizgančiai versijai).

Spalva: bespalvis

Blizgesio laipsnis: blizgantis arba pusiau matinis

Išeiga: iki 10m2/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo, lakavimo būdo ir naudojamų įrankių.

Lakavimo būdas: voleliu, teptuku, parketine glaistykle.

Skiediklis: lakui Domalux.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:  - parketas, medinės grindys – 3.

Norint gauti pusiau matinę dangą pirmi du sluoksnai lakuojami blizgančiu laku,

paskutinis – pusiau matiniu.

-sienų elementai, durys ir pan. – 2.

Norint gauti pusiau matinę dangą pirmas sluoksnis lakuojamas blizgančiu laku,

antras – pusiau matiniu.

LOJ kiekis: produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB direktyvą).Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 500 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 500 g/l. Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė atskiestam produktui (60% lako ir 40 % skiediklio): Produkto subkategorija – 1.1.8/TDM (1.1.h pagal 2004/42/EB direktyvą).  Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 750 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 750 g/l.

| Techniniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | - | 2-3 |
| Sekantis sluoksnis, [h] | - | po 12 |
| Paviršiaus džiūvimo trukmė [h], ne daugiau | EN ISO 1517 | 4 |
| Tankis 20±0,5°C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,00 ÷1,035 |
| Išsiliejimo laipsnis, ne mažiau | PN-C-81507 | 8 |
| Plėvelės atsparumas įbrėžimams, [g], ne mažiau | EN ISO 1518 | 1000 |
| Kinetinės trinties koeficientas (statinis) μ sausos, blizgančios dangos pagal DIN V 18032- 2: 2001-04, ne mažiau | DIN EN- ISO/IE 17025:2005 | 0,4 ÷ 0,6 |

Pagrindo paruošimas: Lakuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, be vaško ir blizginimo priemonių likučio. Pašalinti seno lako likučius, nuvalyti dulkes. Paruoštą lakavimui paviršių nugruntuoti medieną nuo tamsėjimo apsaugančiu surišančiu gruntiniu laku  Domalux Capon Extra. Egzotinių rūšių medieną nugruntuoti skiedikliu lakui Domalux atskiestu blizgančiu laku Domalux Classic Silver (60 % lako ir 40% skiediklio). Išdžiūvusį nugruntuotą paviršių nušlifuoti 180-220 numerio šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes. Taip paruoštą paviršių galima lakuoti laku Domalux Classic Silver.

Sekantis darbų etapas – patalpų paruošimas lakavimui. Patalpas būtina gerai išvalyti, apsaugoti nuo skersvėjų, kurie gali įnešti į lakuojamas patalpas nešvarumų bei dulkių, kurios, išdžiūvus lako sluoksniui, sudaro matomus „krateriukus“. Tuo tikslu būtina uždaryti lakuojamos patalpos langus ir duris, arba uždengti angas plėvelėmis.

Lakavimas: Prieš lakavimą laką gerai išmaišyti  sukratant jį sandarioje pakuotėje. Esant reikalui laką galima skiesti įpilant prieš pat lakavimą iki 2% skiediklio (pagal tūrį) lakui Domalux. Lakavimui naudoti skiedikliams atsparius trumpo plauko ilgio volelius. Lakuojant blizgančiu laku, sekantį lako sluoksnį lakuoti po 12 valandų džiovinimo, nušlifavus prieš tai buvusį lako sluoksnį 220-240 numerio šlifavimo popieriumi ir pašalinus dulkes. Jeigu sekantis sluoksnis lakuojamas vėliau negu po 24 val., prieš tai  buvusį sluoksnį nušlifuoti 180-220 numerio šlifavimo popieriumi. Lakuojant paskutinį sluoksnį pusiau matiniu laku, prieš tai buvusį blizgančio lako sluoksnį nušlifuoti 120-150 numerio šlifavimo popieriumi.

## Norint gauti pusiau matinę dangą, pirmą (pirmus) sluoksnius lakuoti blizgančiu laku, paskutinį – pusiau matiniu.

| Pusiau matinės dangos lakavimas laku Domalux Classic Silver |  |
| --- | --- |
| Produktas | Lako kiekis [ml/m2] |
| Capon Extra | iki 100 |
| Domalux Classic Silver blizgantis | min. 100 |
| Domalux Classic Silver blizgantis | min. 100 |
| Domalux Classic Silver pusiau matinis | 130 - 150 |

Lakavimo sąlygos: aplinkos ir lakuojamo paviršiaus temperatūra turi būti nuo15 °C iki 25°C, lakuojamos  medienos drėgnumas neviršyti  9 % , sąlyginis oro drėgnumas nuo 40 % iki 65 %.

## Papildoma informacija: Domalux Classic Silver pusiau matinis negali būti naudojamas sporto grindų lakavimui.

Pusiau matiniai poliuretaniniai lakai turi savybę sudaryti ant pakuotės sienelių vaško nuosėdas, kas neturi įtakos lako plėvelės kokybei ir patvarumui. Lakuojant anksčiau vandeniu skiedžiamais lakais lakuotus paviršius būtina pašalinti ankstesnio lako dangą ir paviršių kruopščiai nuglaistyti.

Nepakankamas patalpos vėdinimas lakavimo ir kietėjimo metu gali pakeisti naujai išdažytų emulsiniais dažais sienų ir lubų spalvą, todėl paskutinį sienų ir lubų dažymą rekomenduojama atlikti išlakavus patalpas ir pilnai sukietėjus lako dangai.

Žema temperatūra ir mažas oro drėgnumas prailgina lako plėvelės džiūvimo laiką.

Kietėjimo laikas: nulakuotus paviršius eksploatuoti galima po 3 dienų. Pilną mechaninį atsparumą lako plėvelė įgauna po 10 dienų.

Galiojimo terminas, laikymo sąlygos: blizgančio – 36 mėn. nuo pagaminimo dienos, pusiau matinio – 18 mėn. nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje (produktas reaguoja su ore esančia drėgme ir kietėja).

Prekybinė pakuotė: 1L, 5L.

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |