| Techninių duomenų lapas Nr.1 2014 m. liepos mėn. |  |
| --- | --- |

|  | Domalux Extra Hard Poliuretaninis lakas ypač intensyviai eksploatuojamoms grindims. |
| --- | --- |

| Paskirtis | Skirtas medinių grindinių lentų, mozaikinio ir paprasto parketo, laiptų ir kitų medinių paviršių lakavimui labai intensyviai naudojamose patalpose. Jį galima naudoti gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose. Blizgantis lakas tinka sporto salių grindų lakavimui. Lakas skirtas standartiniam bei profesionaliam naudojimui. Atskiestą skiedikliu laką galima naudoti kaip surišantį užpildantį gruntą (80% lako ir 20% skiediklio pagal tūrį). |
| --- | --- |
| Privalumai | - idealus lakas labai intensyviai eksploatuojamoms patalpoms, - super kieta ir patvari danga, - neslidus (blizgantis), - labai didelis atsparumas trinčiai ir įbrėžimams, - galima lakuoti sienas, - dėka greito džiūvimo sutrumpėja darbų atlikimo laikas, - platus lakavimo technologijų pasirinkimas (nuo 120 iki 180 ml/m2), - profesionaliam ir buitiniam naudojimui, - elegantiškas dekoratyvinis efektas, - paprastas ir patogus naudoti. |
| Spalva | bespalvis |
| Blizgumo laipsnis | blizgantis arba pusiau matinis |
| Išeiga | iki 10 m2/l vienam sluoksniui |
| Rekomenduojamas sluoksnių kiekis | 2-3 priklausomai nuo panaudotos technologijos |
| Lakavimo būdas | Teptuku, voleliu (atspariu skiedikliams), glaistykle parketo lakavimui |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB direktyvą). Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 500 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 500 g/l. |

| Techiniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sekančio sluoksnio lakavimas (h) | ---------------------------- | po 6-12 |
| Džiūvimo laikas (h) | EN ISO 1517 | 2 |
| Tankis 20±0,5°C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,020 ÷1,040 (blizgančio) 1,000÷1,020 (pusiau mat) |
| Išsiliejimo laipsnis, ne mažiau | PN-C-81507:1989 | 8 |
| Plėvelės atsparumas įbrėžimams,g, ne mažiau | EN ISO 1518 | 1500 |
| Blizgančio lako sausos dangos kinetinės trinties koeficientas (statinis) | DIN V 18032-2:2001-04 EN 13036-4 | 0,4÷0,6 83 |
| Veidrodinis atspindys | EN 13745 | 0,33 |
| Atsparumas trinčiai pagal Taberį, mg | EN ISO 5470-1 | 25,6 |
| Degumas | EN 13501-1+A1:2010 | CfI – s1 |

| Pagrindo paruošimas | Lakuojamas paviršius turi būti švarus, sausas be vaškavimo pastų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų likučių . Pašalinti senų lakų dangas. Pagrindo nelygumus ir įtrūkimus užglaistyti. Lakuojamą paviršių nušlifuoti ir gerai nuvalyti dulkes. Siekiant apsaugoti pagrindą nuo tamsėjimo reikia jį nugruntuoti gruntiniu laku Domalux Capon Extra. Intensyviai eksploatuojamus bei egzotinių rūšių medienos paviršius gruntuoti Domalux Extra Hard blizgančiu laku, atskiedus jį skiedikliu poliuretaniniam lakui Domalux, santykiu: 4 dalys lako : 1 dalis skiediklio. Skiediklį į laką pilti tik prieš pat lakavimą. Taip paruoštą pagrindą galima lakuoti. |
| --- | --- |
| Lakavimas Lakavimo sistemos | Prieš naudojimą laką išmaišyti keletą kartų stipriai sukrėtus sandarioje pakuotėje. Esant reikalui laką galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio (pagal tūrį). Skiediklį pilti prieš pat lakavimą. Norint gauti geresnį paskutinio sluoksnio dekoratyvinį efektą arba tarp lakavimų praėjus daugiau kaip 24 valandoms, ankstesnį lako sluoksnį būtina pašiaušti šlifavimo tinkleliu: Nr.120÷150 (pusiau matiniam lakui) arba Nr.180÷220 (blizgančiam) ir kruopščiai pašalinti dulkes. Blizganti danga. Produktas; Kiekis (ml/m2). Domalux Capon Extra; Iki 100. Domalux Extra Hard (blizgantis); Min. 120. Domalux Extra Hard (blizgantis); Min. 120. Privalumai: paprastumas, greiti lakavimo darbai, natūrali grindų išvaizda, matoma medžio struktūra.. Pusiau matinė danga. Produktas; Kiekis (ml/m2). Domalux Capon Extra; Iki 100. Domalux Extra Hard (blizgantis); Min. 120. Domalux Extra Hard (pusiau matinis); Min. 120. Privalumai: paprastumas, greiti lakavimo darbai, natūrali grindų išvaizda, matoma medžio struktūra.. Struktūra. Produktas; Kiekis (ml/m2). Domalux Capon Extra; Iki 100. Domalux Extra Hard (blizgantis); 100. Domalux Extra Hard (blizgantis arba pusiau matinis pagal poreikį); 200. Trūkumai: būtina laikytis optimalių aplinkos parametrų (temperatūros, drėgnumo, skersvėjų nebuvimo). Privalumai: greiti lakavimo darbai, atskleidžia medžio struktūrą, sumažina medienoje esančių nelygumų matomumą, didelis dangos patvarumas.. Profi. Produktas; Kiekis (ml/m2). Domalux Capon Extra; Iki 100. Domalux Extra Hard (blizgantis); Min.100. Domalux Extra Hard (blizgantis); Nuo 30 iki 50 (dengti glaistykle). Domalux Extra Hard (blizgantis arba pusiau matinis pagal poreikį); 200. Trūkumai: reikalauja įgūdžių lakuojant glaistykle, būtina gerai paruošti pagrindą ir laikytis optimalių aplinkos sąlygų. Privalumai: didelis dangos patvarumas, labai gera grindų apsauga, geras dekoratyvinis efektas.. Ekstremali. Produktas; Kiekis (ml/m2). Gruntavimas: 80% blizgančio lako Domalux Extra Hard atskiesto 20% skiedikliu poliuretaniniam lakui Domalux (pagal tūrį).; 120-150. Domalux Extra Hard (blizgantis); 150. Domalux Extra Hard (blizgantis arba pusiau matinis pagal poreikį); 150. Trūkumai: medienos tamsėjimas, būtina laikytis optimalių aplinkos sąlygų. Privalumai: intensyviai eksploatuojamoms grindims, lakavimo laikas,. Medinių grindų spalvinimas. Beicas; Pagal gamintojo nurodymus. Gruntas; Pagal beico gamintojo nurodymus. Domalux Extra Hard 300ml/m2 - pagal pasirinktą technologiją.. Papildoma informacija Sistemos pasirinkimą lemia lakuojančiojo patirtis, turimos darbo priemonės ir reikalavimai apdailai. Galimos ir kitos lakavimo technologijos. Jų pasirinkimas priklauso nuo dangos eksploatavimo sąlygų. Geriausia medinių grindų apsauga pasiekiama naudojant 300ml/m2 lako. Norint gauti pusiau matinį plėvelės blizgesį, visi ankstesni sluoksniai lakuojami blizgančiu, o paskutinis sluoksnis – pusiau matiniu laku. Siekiant nuvalyti paviršių prieš paskutinį sluoksnį rekomenduojama dengti parketine glaistykle. |
| Naudojimo sąlygos Papildoma informacija | Lakavimo ir kietėjimo metu pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +15°C iki +25°C. Lakuojamos medienos drėgnumas neviešyti 9 %, sąlyginis oro drėgnumas nuo 40 % iki 65 %. Domalux Extra Hard pusiau matiniu laku lakuoti sporto salių grindų negalima. Renovuojant anksčiau vandeniu skiedžiamais lakais lakuotas grindis seno lako plėvelę nušlifuoti iki medžio ir kruopščiai nuglaistyti. Lakui sukietėjus patalpas vėdinti kol išnyks specifinis kvapas. Papildoma informacija ir video medžiaga – internetiniame puslapyje www.domalux.pl. |
| Kietėjimas | Lakuotus paviršius pradėti eksploatuoti galima po 3 parų. Pilną mechaninį atsparumą lako plėvelė įgauna po 7 parų. Šiuo laikotarpiu negalima grindų uždengti statybine plėvele, kilimu ir pan. danga, nes pailgėja kietėjimo laikas bei sumažėja mechaninis lako plėvelės atsparumas. |
| Galiojimo terminas . Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos | 36 mėn. nuo pagaminimo dienos (blizgančio) ir 12 mėn. nuo pagaminimo dienos (pusiau matinio), sandėliuojant originalioje neatidarinėtoje pakuotėje, sausose vėsiose patalpose, +5 - +25 0C temperatūroje (produktas reaguoja su ore esančiais vandens garais). |
| Skiediklis | Skiediklis poliuretaniniam lakui Domalux. |
| Fasavimas | 1 ir 5 litrai. |