Paskirtis:

Vandeniu skiedžiamas akrilinis grunto koncentratas naudojamas kaip negruntuotų, dulkančių ir kreiduotų mineralinių paviršių absorbciją neutralizuojanti priemonė. Gruntas pagerina dažų sukibimą su paviršiumi, išlygina jų spalvą bei blizgesio laipsnį per visą paviršių.

Produkto savybės:	- išlygina ir sumažina paviršiaus įgeriamumą,

- sustiprina paviršių.

Spalva:  pieno (išdžiūvusi plėvelė yra beveik bespalvė).

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,01 ÷ 1,02 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 2 |
| Dažymas 23±2oC [h] |  | po 6 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min.[% tūrio] | EN ISO 3251 | 25,0÷28,0 |

Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu.

Išeiga:  iki 8m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, nedulkėtas, gerai sukibęs su pagrindu. Senas klijinių arba kalkinių dažų dangas pašalinti mechaniniu būdu arba stipria vandens srove. Gerai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonių vandeniniu tirpalu. Užtaisyti plyšius ir įtrūkimus. Plytas, dujų silikatą, gipso kartono plokštes galima gruntuoti iš karto po jų sumontavimo, gipsinį tinką ir glaistą – po 2 savaičių.

Gruntavimas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Atskiesti vandeniu santykiu 1:4 (1 dalis grunto, 4 dalys vandens). Paviršius gruntuoti iki pilno jų prisisotinimo.  Labai vandenį geriančius paviršius gruntuoti du kartus „šlapias ant šlapio“ santykiu 1:8 atskiestu gruntu. Vengti per didelio grunto kiekio. Gruntavimo kokybė išdžiūvus gruntui tikrinama aptaškant gruntuotą paviršių vandeniu. Jeigu lašai susigeria iš karto – gruntavimas nepakankamas, jeigu lašai būdami ant paviršiaus lėtai į jį susigeria - nugruntuota teisingai. Jeigu ant paviršiaus po gruntavimo susidaro blizganti plėvelė – grunto perdozuota. Paviršius po gruntavimo turi būti matinis. Dažyti nugruntuotą paviršių galima ne anksčiau kaip po 6 val. (esant 20°C temperatūrai).

Papildoma informacija:

Gruntavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 85%.  Naujus cementiniu ir cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotus paviršius gruntuoti galima po 3-4 savaičių. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1, 5 ir 10 L.  ____________________________________________________________