- TIEFGRUND  ELF

- D 2442

| Produkto aprašymas | Giluminis, akrilinis,vandeniu skiedžiamas gruntas lauko ir vidaus darbams. |
| --- | --- |
| Paskirtis | Gipso, betono, tinko, plytų paviršių gruntavimui ir sustiprinimui. Naudoti tik geriantiems mineraliniams paviršiams. Senų mineralinių paviršių gruntavimui naudoti tik atskiestą vandeniu santykiu 1:1. |
| Savybės | Greitai džiūsta, bekvapis, atsparus atmosferos poveikiui, šarmams, neturi skiediklių. Gruntas giliai įsigeria į gruntuojamą paviršių, jį sutvirtina, sumažina ir suvienodina paviršių sugeriamumą, pagerina jų sukibimą su paviršiniais dažais, tinku, klijais, glaistu, popieriniais, viniliniais ir stiklo tapetais, sumažina paviršinių dažų sunaudojimą. |
| Pagrindo paruošimas | Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas. Betoną ir cementinį-kalkinį tinką gruntuoti po 3-4 savaičių, gipsą ir gipsinį tinką – po 2 savaičių džiovinimo. Nuo anksčiau dažyto paviršiaus nuvalyti atplaišas, pašalinti klijinių arba kalkinių dažų likučius. Atplaišų šalinimo būdą pasirinkti priklausomai nuo pagrindo tvirtumo ir šalinamų dažų tipo (pvz.: plieniniu šepečiu, aukšto slėgio smėlio srove). |
| Gruntavimas | Prieš gruntavimą gruntą gerai išmaišyti. Stipriai geriančius paviršius gruntuoti neskiestu, kitus – atskiedus gruntą vandeniu santykiu 1:1. Gruntuoti 1 sluoksniu „šlapias ant šlapio“ kol paviršius pakankamai prisisotins, bet nepersotinti, kad išdžiūvus gruntui neatsirastų blizganti plėvelė. Esant 20 C temperatūrai nugruntuotą paviršių galima dažyti praėjus 6-8 val. po gruntavimo. Žemesnė temperatūra arba didelis oro drėgnumas prailgina grunto džiūvimą. Gruntavimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +5C iki +30°C . |
| Skiediklis | Vanduo. |
| Gruntavimo būdas | Teptuku, šepečiu, voleliu, purkštuvu. |
| Tankis | Apie 1,0 g/cm3 |
| Spalva | Bespalvis |
| Išeiga | 150-200 ml/m2 priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo. |
| Džiūvimo laikas (pagal EN ISO 9117-3:2010) | Apie 120 min. |
| Džiūvimo laikas esant 20°С temperatūrai ir 65% oro drėgnumui | - atsparus lietui - po 2 val.; - galima dengti dekoratyvinėmis dangomis – po 6-8 val. |
| Sandėliavimas/galiojimo terminas | Sandėliuoti sausose, vėsiose patalpose originalioje sandarioje pakuotėje aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.8/VDM (pagal Direktyvą 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte < 1 g/l. |

Aukščiau nurodyta informacija paremta naujausiais techniniais duomenimis. Atskirų rekomendacijų negalima traktuoti kaip bendrų, kadangi mes negalime įtakoti produkto panaudojimo  ir paviršiaus paruošimo, o pagrindo savybių įvairovė reikalauja individualaus profesionalaus sprendimo.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui ankstesnis netenka galios.

Techninė informacija paruošta: 2011-03-01

Gamintojas: HAERING GmbH, Muhlstrasse 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinrriet, Vokietija. Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285. Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel./5/ 2153022; Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel./46/ 381188.