Lapas 1

 *TECHNINIS APRAŠYMAS*

**AQUAGRUNT koncentratas**

 **Pagrindą sustiprinantis akrilinis bespalvis gruntas**

 **lauko ir vidaus darbams**

**Paskirtis:** skirtas tinko, betono, dujų silikato, gipso, gipso-kartono plokščių ir kitų mineralinių paviršių

gruntavimui patalpų viduje ir išorėje. Gruntas giliai įsigeria į gruntuojamą paviršių, jį sutvirtina,

sumažina ir suvienodina paviršių įgeriamumą, pagerina jų sukibimą su paviršiniais dažais, tinku,

glaistu, popieriniais, viniliniais ir stiklo tapetais, sumažina paviršinių dažų sunaudojimą.

**Privalumai:**

* + pagerina viršutinių dažų išeigą,
	+ giliai įsigeria į pagrindą ,
	+ išlygina paviršiaus įgeriamumą,
	+ sustiprina paviršių,
	+ iš 1 litro koncentrato – 5 litrai grunto.

**Spalva** bespalvis

**Plėvelės išvaizda**  matinė

**Sąlyginis klampumas, 20±2°C, 4mm [s]** 10÷12

**Tankis, 20±0,5°C, [g/cm3]** 1,0 ÷ 1,05

**Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]** 25,0 ÷ 28,0

**Sluoksnių skaičius** 1

**Plėvelės džiūvimo laikas 23°±2°C temp.** 5 val.

**Sekantis sluoksnis** (23°±2°C temp.)po 5 val.

**Dažymo būdas** voleliu, teptuku, purkštuvu

**Išeiga (vienam sluoksniui)** vidinės sienos **-** iki 10 m2/l, fasadai – iki 6 m2/l , priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo

**Skiediklis** vanduo

**Gamintojas**: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Vroclavas, Lenkija.

**Platintojas Lietuvoje:** UAB „Laurex”, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /5/ 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. /46/ 381188.

 Lapas 2

**Naudojimas**

**1. Paviršiaus paruošimas**

• Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas.

• Betoną ir cementinį-kalkinį tinką gruntuoti po 3-4 savaičių, gipsą ir gipsinį tinką – po 2 savaičių džiovinimo.

• Nuo anksčiau dažyto paviršiaus nuvalyti atplaišas, pašalinti klijinių arba kalkinių dažų likučius. Atplaišų šalinimo būdą pasirinkti priklausomai nuo pagrindo tvirtumo ir šalinamų dažų tipo (pvz.: plieniniu šepečiu, aukšto slėgio smėlio srove).

**2. Gruntavimas**

• Prieš gruntavimą gruntą gerai išmaišyti ir atskiesti vandeniu santykiu 1:4.

• Gruntuoti 1 sluoksniu kol paviršius pakankamai prisisotins, bet kartu neturi atsirasti blizganti plėvelė.

• Stipriai geriančius paviršius gruntuoti santykiu 1:8 atskiestu gruntu du kartus „šlapias ant šlapio“.

• Esant +20 °C temperatūrai nugruntuotą paviršių galima dažyti praėjus 5 val. po gruntavimo. Žemesnė temperatūra arba didelis oro drėgnumas prailgina grunto džiūvimą.

**3. Papildoma informacija**

• Gruntavimo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Gruntavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

**Galiojimo terminas:** 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

*Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.*

**Prekybinė pakuotė**: 1L.