Paskirtis: skirtas cementinio tinko, betono, plytų, gipso ir kitų geriančių mineralinių paviršių giluminiam gruntavimui. Rekomenduojamas silpnų paviršių sustiprinimui. Gruntas padidina dažų sukibimą su paviršiumi, pagerina dažų plėvelės patvarumą.

Privalumai:       - giliai įsigeria,

- sustiprina paviršių,

- pagerina sukibimą,

- išlygina paviršiaus įgeriamumą,

- praleidžia vandens garus,

- sumažina dažų sunaudojimą,

- padidina dangos hidrofobiškumą,

- efektyvi apsauga nuo vandens prasiskverbimo,

- užtikrina gerą sukibimą su įvairiais paviršiais,

- galima naudoti temperatūroje nuo 0° iki 35°C.

Spalva: bespalvis.

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas 20±2oC, 2mm [s] | PN-C-81701 | 50 ÷ 70 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,80÷0,85 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 |
| Galima dažyti, [h] | PN-C-81519 | po 4 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% svorio] | EN ISO 3251 | 6,5 ÷ 10,0 |
| Pliūpsnio temperatūra, ne mažiau [C°] | EN ISO 1523 | 23 |

Produkto subkategorija – 1.1.8/TDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 750g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte –750 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: voleliu, teptuku, purkštuvu.

Išeiga vienam sluoksniui:  iki 8 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 1.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, be biologinės ir cheminės (druskų arba rūdžių) kilmės  dėmių.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Paviršiaus nelygumus išlyginti cementiniu-kalkiniu tinku arba išlyginamuoju mišiniu.

Gruntavimas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Gruntuojama iki visiško pagrindo prisotinimo metodu „šlapias ant šlapio“.  Vengti per didelio grunto kiekio. Gruntavimo kokybė išdžiūvus gruntui tikrinama aptaškant gruntuotą paviršių vandeniu. Jeigu lašai susigeria iš karto – gruntavimas nepakankamas, jeigu lašai būdami ant paviršiaus lėtai į jį susigeria - nugruntuota teisingai. Po gruntavimo paviršius turi likti matinis. Jeigu ant paviršiaus po gruntavimo susidaro blizganti plėvelė – grunto perdozuota.

Papildoma informacija:

● Naujai tinkuotus paviršius gruntuoti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

● Nenaudoti šio grunto apšiltinimo sistemų su putų polistirolu gruntavimui.

● Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

● Esant žemai temperatūrai ir dideliam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja (dažyti paviršius dažais rekomenduojama kitą dieną).

● Susidariusias dėl grunto perdozavimo blizgančias paviršiaus vietas nuplauti benzinu.

Prekybinė pakuotė: 5 L.