Paskirtis:

Skirtas normalios absorbcijos mineralinių paviršių gruntavimui prieš Sigma Siloxan sistemos baigiamųjų dangų dėjimą. Juo galima gruntuoti cementinius, cementinius-kalkinius, plytų, tinkuotus ir pan. paviršius.

Produkto savybės:	- paprastas naudoti,

- padidina viršutinių sluoksnių sukibimą su pagrindu,

- atsparus vandeniui,

- labai gerai praleidžia vandens garus.

Spalva:  bespalvis.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,95 ÷ 1,05 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 6 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min.[% tūrio] | EN ISO 3251 | 15 |
| pH reikšmė |  | 8-9 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] | EN 1062-1 | ≤ 50 (E1) |
| Dalelių dydis [µ] | EN 2062-1 | < 100 Smulkios (S1) |
| Vandens garų pralaidumas | EN ISO 7783-2 | Sd<0,14 [m] Didelis, klasė 1 (V1) >150[g(m2·d)] |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | E1, S1, V1 |

Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku.

Išeiga:  iki 12m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Pašalinti senas blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles. Užtaisyti plyšius ir įtrūkimus. Mikroorganizmus sunaikinti specialiomis priemonėmis.

Gruntavimas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Atskiesti vandeniu santykiu 1:1. Fasadus gruntuoti iki pilno jų prisisotinimo. Vengti per didelio grunto kiekio. Gruntavimo kokybė išdžiūvus gruntui tikrinama aptaškant gruntuotą paviršių vandeniu. Jeigu lašai susigeria iš karto – gruntavimas nepakankamas, jeigu lašai būdami ant paviršiaus lėtai į jį susigeria - nugruntuota teisingai. Jeigu ant paviršiaus po gruntavimo susidaro blizganti plėvelė – grunto perdozuota. Paviršius po gruntavimo turi būti matinis. Dažyti nugruntuotą paviršių galima ne anksčiau kaip po 6 val. (esant 20°C temperatūrai).

Papildoma informacija:

Naujai tinkuotus paviršius gruntuoti galima po 2 savaičių. Gruntavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 85%.  Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 10 L.  ____________________________________________________________