SKIEDIKLIS (GRUNTAS) SILIKATINIAMS DAŽAMS

S4100

| Produkto aprašymas | Silikatinis gruntas ir skiediklis silikatiniams dažams stiklo vandens pagrindu. |
| --- | --- |
| Naudojimas | Naudojant kaip gruntą geriantiems mineraliniams paviršiams: skiesti vandeniu santykiu 1:1. Naudojamas silikatiniams dažams lauko darbams S4000 ir vidaus darbams S4050 skiesti. |
| Savybės | Greitai džiūstantis beveik bekvapis S4100 atsparus atmosferos poveikiui, silifikacijos proceso metu gerai susiriša su pagrindu. |
| Rišiklis | Stiklo vanduo. |
| Spalva | Nepermatomas. |
| Skiediklis | Vanduo. |
| Tankis | Apie 1,1 g/cm3. |
| Pagrindo paruošimas | Paviršius turi būti švarus, sausas, stiprus. Nauji mineraliniai paviršiai turi būti „išsistovėję“. Pašalinti senų dažų likučius. |
| Gruntavimas | Šepečiu arba teptuku. |
| Temperatūra | Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi viršyti +8°C. |
| Išeiga | Apie 100-150 ml/m2 priklausomai nuo paviršiaus rūšies. |
| Džiūvimo laikas 20°С temp. ir esant 65% oro drėgnumui | Apie 10 val. |
| Sandėliavimas/galiojimo terminas | Sandėliuoti sausose, vėsiose patalpose aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. |
| LOJ kiekis |  |

Aukščiau nurodyta informacija paremta naujausiais techniniais duomenimis. Atskirų rekomendacijų negalima traktuoti kaip bendrų, kadangi mes negalime įtakoti produkto panaudojimo  ir paviršiaus paruošimo, o pagrindo savybių įvairovė reikalauja individualaus profesionalaus sprendimo.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui ankstesnis netenka galios.

Techninė informacija paruošta: 2002-03/he

Gamintojas: HAERING GmbH, Muhlstrasse 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinrriet, Vokietija. Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285. Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel./5/ 2153022; Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel./46/ 381188.