Paskirtis: skirtas cementinio tinko, betono, gipso, gipso kartono plokščių  ir kitų mineralinių paviršių įgeriamumo ir struktūros suvienodinimui, dažų sukibimo su dažomu paviršiumi pagerinimui. Rekomenduojamas perdažomų paviršių intensyvių  spalvų blokavimui.

Privalumai:       - išlygina paviršiaus įgeriamumą,

- suvienodina paviršiaus struktūrą ir spalvą,

- pagerina sukibimą,

- sumažina dažų sunaudojimą,

- gerai praleidžia vandens garus,

- sukuria padidinto elastingumo plėvelę.

Spalva: balta.

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfieldo 20±2oC, [mPas] | EN ISO 2555 | 4500 ÷ 8000 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,48÷1,58 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 |
| Sekantis sluoksnis 23°±2oC, oro drėgnumas 50%, [h] |  | po 4 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% svorio] | EN ISO 3251 | 58,0 ÷ 61,0 |
| pH reikšmė | PN-C-04963 | 8,2 ÷ 8,9 |
| Baltumo laipsnis [%], min (baltiems) | CIE | 73 |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis vienam sluoksniui [μ] | EN ISO 2808 | 130 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 2 klasė |
| Blizgesys | EN 13300 | Matiniai |
| Grūdėtumas [μ] | EN 13300 | <100 Smulki |

Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 150 | 313 517 619 | 100 60 | 0 - 10% | - |
| Wagner Titan 440i | 200 | 319 519 | 60 | 0 - 10% | - |

Išeiga vienam sluoksniui:	iki 8 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo,

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 1.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, be biologinės ir cheminės (druskų arba rūdžių) kilmės  dėmių.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Silpnus paviršius sustiprinti tirpikliniu pagrindus sustiprinančiu gruntu Akrogrunt 3000 (nenaudoti polistirolo apšiltinimo sistemos gruntavimui).

Gruntavimas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).

● Gruntuojant purkštuvu skiesti vandeniu iki darbinio klampumo.

Papildoma informacija:

● Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

● Gruntavimo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

● Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

● Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 10 L.