TECHNINIS APRAŠYMAS

GRUNTOMAL – alkidiniai gruntiniai dažai

lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirti medžio ir medienos gaminių gruntavimui patalpų viduje ir išorėje bei mineraliniu tinku tinkuotų paviršių gruntavimui patalpų viduje. Gali būti naudojamas antikoroziniu gruntu nugruntuotų metalinių paviršių dažymui.

Privalumai:

  - gera išeiga,

  - gerai sukimba su gruntuojamu paviršiumi,

  - gerai dengia,

  - išlygina paviršiaus įgeriamumą,

  - sumažina viršutinių dažų sunaudojimą.

Spalva				balta

Plėvelės išvaizda 					matinė

Klampumas, 202C, [mPas]	           			820÷1040

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	≈ 1,7

Sluoksnių skaičius				1-2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C temp.				6 val.

Sekantis sluoksnis						po 6 val.

Dažymo būdas	                                          		teptuku, voleliu, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 12 m2/l

Skiediklis		alkidiniams gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be įtrūkimų, nuriebalintas.

• Prieš dažymą gruntiniais dažais Gruntomal paviršius, priklausomai rūšies, rekomenduojama:

- metalinius – nugruntuoti antikoroziniu gruntu,

- medinius – impregnuoti Linų pokostu (markė Dekoral) arba bespalviu Drewnochron Impregnat Grunt,

- mineralinio tinko – gruntu Akrogrunt (markė Dekoral).

2. Gruntavimas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 2% pagal tūrį skiediklio alkidiniams gaminiams.

• Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais.

• Sekantis sluoksnis dažomas po 6 val. (esant 20C temperatūrai).

3. Papildoma informacija

• Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių.

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti skiedikliu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje.

Produkto subkategorija – 1.1.7/TDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 350g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 350 g/l.

Prekybinė pakuotė: 1L, 5L ir 10 L.