TECHNINIS APRAŠYMAS

Antikorozinis gruntas

Paskirtis: skirtas metalinių, ketinių paviršių bei aliuminio ir vario elementų gruntavimui prieš dažant juos alkidiniu, alkidiniu modifikuotu arba chlorkaučiukiniu emaliu, lauko ir vidaus darbams. Gali būti naudojamas ir gaminių laikinai antikorozinei apsaugai sandėliavimo bei transportavimo metu. Sistemoje su Dekoral prekinio ženklo emaliu gerai apsaugo metalą nuo korozijos. Matinė grunto plėvelė pasižymi geromis antikorozinėmis ir mechaninėmis savybėmis, atsparumu.

Privalumai:

  - apsaugo metalą,

  - tinka variui ir aliuminiui,

  - atsparus padidintai iki 100°C  temperatūrai,

  - atsparus smūgiams,

  - greitai džiūsta,

  - elastinga, tvirta  plėvelė,

  - labai geras sistemos antikorozinis atsparumas,

  - DUAL ACTION SYSTEM – dviejų funkcijų antikorozinė apsauga:

      - hermetinis barjeras apsaugo paviršių nuo drėgmės prasiskverbimo,

      - korozijos inhibitorius  aktyviai veikia prieš rūdžių susidarymą

Spalva				rudai raudona, šviesiai pilka, juoda.

Plėvelės išvaizda 					matinė

Plėvelės blizgesys, kai kampas 60° [vienetų ]			≤ 25

Klampumas, anga 4mm, [s]				60÷100

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	apie 1,45

Sluoksnių skaičius				1-2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2°C temp.(4 laipsnis)		24 val.

Sausa palietus (23±2°C temp.)					po 3 val.

Sekantis sluoksnis (23±2°C temp.)				po 18 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 11 m2/l

Skiediklis		skiediklis alkidiniams gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

•Nuo metalinių ir ketinių paviršių gerai nuvalyti rūdis bei senų dažų plėveles,

•Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas,

•Paviršiaus aliuminio ir vario elementus pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes, nuriebalinti skiedikliu alkidiniams gaminiams.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 3% pagal tūrį skiediklio alkidiniams gaminiams.

• Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais, priklausomai nuo plėvelę veikiančios aplinkos agresyvumo bei reikiamo mechaninio atsparumo. Rekomenduojamas sausos plėvelės storis  40-65µ.

• Sekantis sluoksnis dažomas po 18 val. (esant 20C temp.).

3. Papildoma informacija

• Gruntavimo ir džiūvimo metu aplinkos bei paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 25°C ir 3°C aukštesnė negu rasos taškas. Sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%. Gruntuojant aukštesnėje kaip + 25°C temperatūroje dėl greito skiediklio garavimo gruntas gali netinkamai lietis, kas turi neigiamos įtakos plėvelės patvarumui.

• Žema aplinkos temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.

• Nugruntuotą paviršių būtina padengti viršutine danga po 24 valandų, išskyrus chlorkaučiukinį emalį, kuriuo dažyti galimas ne anksčiau kaip po 72 val., t.y. pilnai išdžiūvus gruntui.

• Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

• Nenaudoti cinkuotų paviršių gruntavimui. Juos dažyti dažais Fawinyl C.

• Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

• Gruntavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol išnyks specifinis kvapas.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,5L, 0,9L, 5L,10 L.