Platintojas: UAB “LAUREX”

Kaunas, Partizaų 15b, tel.771700, tel./faks.312285

Vilnius, Linkmenų 35a, tel.2153022

Klaipėda, Sandėlių 13, tel. 381188

_____________________________________________________________________

# SUKIBIMO GRUNTAS (GRUNT SZCZEPNY)

Sukibimą gerinantis gruntas lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirtas betoninių, cementinių, gipso, gipso kartono, tinkuotų paviršių sukibimo pagerinimui  ir įgeriamumo panaikinimui patalpų viduje ir išorėje. Naudojamas prieš tinkavimo, glaistymo, tapetavimo, dangų klijavimo darbus, išlyginamųjų mišinių pylimą, keraminių plytelių klijavimą, paviršiaus padengimą akriliniu bei mineraliniu tinku.

Naudojamas kaip tarpsluoksnis norint perdažyti alkidiniais dažais dažytus paviršius vandeniu skiedžiamais dažais.

Savybės: labai kibus, padidina dažų sukibimą su pagrindu, tinka lauko ir vidaus darbams.

Spalva: pieno;

Plėvelės išvaizda: matinė;

Tankis, 20±0,5°C, (g/cm3): 1,0 – 1,15;

Sluoksnių skaičius: 1-2;

Plėvelės džiūvimo laikas 23°±2°C temp., oro drėgn. 60%: 2 val.;

Sekantis sluoksnis (23°±2°C temp.): po 2 val.;

Dažymo  būdas: teptuku, voleliu.

Išeiga: iki 10 m2/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo;

Skiediklis: vanduo.

Paviršiaus paruošimas:  paviršius turi būti švarus, sausas. Stipriai sugeriantys drėgmę paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles. Paviršiaus nelygumus taisyti cementiniu-kalkiniu tinku arba išlyginamaisiais mišiniais. Naujai mineraliniu tinku tinkuoti paviršiai turi būti sukietėję, sausi, o jų drėgnumas nuo 2 iki 4 %.

Perdažant gerai su pagrindu sukibusias aliejinių arba alkidinių dažų plėveles pašiaušti 150-180 numerio šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes.

Naudojimas: prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti sukratant. Gruntuojama neskiestu gruntu voleliu arba teptuku. Gruntuoti galima esant aplinkos temperatūrai nuo +5o  iki +35o C ir santykinei drėgmei mažesnei kaip 80%. Gruntuojant blizgančiais alkidiniais dažais dažytus paviršius būtina po pirmo sluoksnio įvertinti paviršiaus blizgumą ir, esant reikalui, gruntuoti dar kartą kol gausis vienodas matinis paviršius.   Antras sluoksnis gruntuojamas ne anksčiau kaip po 2 val., o esant negeriančiam pagrindui – po 4 val. (esant +20oC temp. ir 60% oro drėgnumui). Stipriai geriančius paviršius bei „neišsistovėjusį“ mineralinį tinką gruntuoti 2 sluoksniais. Dažyti nugruntuotus paviršius galima po 4, glaistyti – po 12 val. džiovinimo.

Baigus darbą įrankius plauti vandeniu.

Papildoma informacija: Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti ir transportuoti aukštesnėje negu +5°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose. Geriausias iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Produkto subkategorija – 1.1.8/VDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 20 g/l.

Fasavimas: 1 ir 5 litrai.