BETONKONTAKT

| Produkto aprašymas | Vandeninė, dispersinė, naudojimui paruošta sukibimą pagerinanti priemonė lauko ir vidaus darbams. |
| --- | --- |
| Paskirtis | Skirta tankių ir vandens neįgeriančių paviršių tokių kaip lygaus betono, gipso kartono plokščių, perforuotų lubų, polistirolo ir pan. sukibimo su mineraliniais ir gipsiniais tinkais bei mišiniais pagerinimui. Nenaudoti po kalkiniu ir kalkiniu-cementiniu tinku. |
| Savybės | Paruošta naudojimui, gerai ir lengvai užtepama priemonė, stipraus sukibimo. Padidina pagrindo sukibimą su gipso, kalkių-gipso, mineraliniu tinku ir plonasluoksniais mineraliniais mišiniais. Atspari šarmams. |
| Pagrindo paruošimas | Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, nedulkėtas, kibus. Pašalinti atšokusias nuo pagrindo senų dangų likučius arba dalis. Betono drėgnumas neturi viršyti 3% pagal svorį. Naujai betonuotus paviršius tinkuoti galima po 28 dienų vasarą ir po 60 dienų žiemą (esat teigiamai temperatūrai) nuo betonavimo darbų užbaigimo. |
| Paruošimas | Darbo temperatūra: paruošimo, darbo ir džiūvimo metu sukibimą gerinančios priemonės, oro ir pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė nei +5° C. Paruošimas: prieš naudojimą bei po ilgesnės pertraukos produktą gerai išmaišyti. Neskiestą arba praskiestą, įpilant ne daugiau kaip 10 % vandens, Betonkontakt tolygiai užtepti voleliu, teptuku arba užpurkšti purkštuvu ant dengiamo paviršiaus.. |
| Sudėtis | Koopolimero dispersija, mineraliniai užpildai, priedai, vanduo. |
| Skiediklis | Vanduo. Skiesti galima įpilant ne daugiau kaip 10 % vandens. |
| Tankis | Apie 1,5 g/cm3 |
| pH reikšmė | Apie 8 |
| Spalva | Rausva |
| Dažymo būdas | Teptuku, voleliu, purkštuvu. |
| Išeiga | 200-300 g/m2 |
| Džiūvimo laikas (pagal EN ISO 9117-3:2010) | Apie 2 val., kai šlapios plėvelės storis neviršija 200 µ. |
| Džiūvimo laikas iki sekančių dangų įrengimo: | - apie 12 valandų esant 23°С temperatūrai ir 50 % oro drėgnumui; - apie 24 valandos esant 20°С temperatūrai ir 65 % oro drėgnumui; |
| Sandėliavimas/galiojimo terminas | Sandėliuoti sausose, vėsiose patalpose sandarioje originalioje pakuotėje aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.8/VDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30g/l. |

Aukščiau nurodyta informacija paremta naujausiais techniniais duomenimis. Atskirų rekomendacijų negalima traktuoti kaip bendrų, kadangi mes negalime įtakoti produkto panaudojimo  ir paviršiaus paruošimo, o pagrindo savybių įvairovė reikalauja individualaus profesionalaus sprendimo. Pasirodžius naujam techniniam aprašymui ankstesnis netenka galios.

Techninė informacija paruošta: 2011-11-17

Gamintojas: HAERING GmbH, Muhlstrasse 2-10, 74199 Untergruppenbach, Vokietija. Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285. Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel./5/ 2153022; Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel./46/ 381188.