Paskirtis: skirtas „geriančių“ ir poringų mineralinių paviršių (tinko, cementinių plokščių,  betono, plytų, akmens ir pan.) gruntavimui patalpų viduje ir išorėje. Dėka gilaus įsiskverbimo, labai gerų vandens blokavimo ir hidrofobizuojančių savybių apsaugo mineralinius paviršius nuo juose esančių vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų migracijos į paviršiaus išorę.

Privalumai:

- leidžia anksčiau dažyti „neišsistovėjusius“ mineralinius paviršius;

- blokuoja vandens/druskų migraciją;

- giliai įsiskverbia į gruntuojamą paviršių;

- padidina sukibimą;

- padidina paviršiaus atsparumą šalčiui;

- sumažina paviršių tepumą;

- apsaugo paviršius nuo vandens įsiskverbimo.

Spalva: bespalvis.

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5C [g/cm3] | EN-ISO-2811-1 | apie 1,03 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C, [h] | PN-C-81519 | 3 |
| Sekantis sluoksnis, [h] | PN-C-81519 | min. po 3 |
| Dažymas paviršiniais dažais, [h] | PN-C-81519 | po 6 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% pagal svorį] | EN ISO 3251 | 24 |
| pH reikšmė | PN-C-04963 | 8÷9 |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | E1;S1;V1 |

Produkto subkategorija – 1.1.7/TDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte –30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: voleliu, teptuku.

Išeiga vienam sluoksniui:  iki 8 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, be biologinės ir cheminės (druskų arba rūdžių) kilmės  dėmių.

● Pašalinti klijinius ir kalkinius dažus bei blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Paviršiaus nelygumus išlyginti cementiniu-kalkiniu tinku arba išlyginamuoju mišiniu.

● Naujas mineralinis tinkas turi būti sukietėjęs ir sausas palietus.

Gruntavimas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Atskiesti vandeniu santykiu 1:4.

● Gruntuojama iki visiško pagrindo prisotinimo. Vengti per didelio grunto kiekio. Gruntavimo kokybė išdžiūvus gruntui tikrinama aptaškant gruntuotą paviršių vandeniu. Jeigu lašai susigeria iš karto – gruntavimas nepakankamas, jeigu lašai būdami ant paviršiaus lėtai į jį susigeria - nugruntuota teisingai. Po gruntavimo paviršius turi likti matinis. Jeigu ant paviršiaus po gruntavimo susidaro blizganti plėvelė – grunto perdozuota.

● Labai geriančius paviršius ir „neišsistovėjusius“ mineralinius tinkus gruntuoti 2 sluoksniais.

● Nugruntuotą paviršių džiovinti ne mažiau 6 valandų (esant 20°C temperatūrai).

Papildoma informacija:

● Gruntavimo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

● Langų ir durų paviršius apsaugoti nuo aptaškymo, o netyčia aptaškius – nedelsiant nuplauti vandeniu.

● Žema temperatūra ir didelis  oro drėgnumas prailgina grunto džiūvimo laiką. Esant žemesnei temperatūrai arba dideliam oro drėgnumui nugruntuotą paviršių galima dažyti tik sekančią dieną.

● Negruntuoti labai saulės įkaitintų paviršių.

● Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 5 L.