Paskirtis: paruoštas naudojimui glaistas skirtas cementinio-kalkinio ir gipsinio tinko, gipso kartono plokščių paviršių patalpų viduje baigiamajam išlyginimui. Glaistas lengvai tepamas, išlyginamas ir šlifuojamas.

Privalumai:      	- lengvai dedamas ir apdirbamas;

- plastiškas;

- baltas;

- praleidžia vandens garus;

- pritaikytas dėti glaistymo mašinomis.

Spalva: balta.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | EN ISO 2811 | 1,85±5% |
| Plėvelės džiūvimo trukmė 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 12 h |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 12 h |
| Kapiliarinis vandens pralaidumas – [kg/m2/h0,5] | PN-97/B-10106 | ≥ 0,5 |
| Sukibimas su pagrindu: su betonu: sauso šlapio su cementiniu-kalkiniu tinku: sauso šlapio su gipso-kartono plokšte: sausa | PN-85/B-04500 | ≥ 0,5 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,3 ≥ 0,1 |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas:	              9 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Glaistymo būdas: 		               trintuve, glaistykle, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Mark V | 220 | 531; 633 | - | 3-8% | - |
| Graco T-Max 506 | 50 | 541; 651 | 18 | 0-5% | - |

Išeiga vienam sluoksniui:	cementiniam-kalkiniam tinkui - 1 m²/1 kg,

gipsiniam tinkui – 1,5 m²/1 kg,

gipso kartono plokštėms  - 2 m²/1 kg.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	1-3.

Paviršiaus paruošimas:

● Pašalinti klijinių dažų likučius ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas, pagrindą nuplauti vandeniu.

● Glaistomas paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas.

● Naujus ir  stipriai vandenį geriančius paviršius (tinkuotus, gipsinius betoninius ir pan.) nugruntuoti gruntu AQUAGRUNT arba Akrylit 3000 Grunt Koncentrat.

Glaistymas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Glaistą ant paviršiaus tepti nerūdijančio plieno įrankiais arba purkštuvu.

● Vieno sluoksnio storis – ne daugiau 1 mm.

● Glaistymo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti tarp  +5° ir +20° C, drėgnumas neviršyti 70%.

● Sekantis sluoksnis glaistomas išdžiūvus pirmajam.

● Glaistas pilnai sukietėja per 12 val.

● Šlifuoti smulkaus grūdėtumo šlifavimo tinkleliu arba popieriumi. Nušlifavus nuvalyti dulkes.

● Nuglaistytą ir nušlifuotą paviršių prieš dažymą nugruntuoti gruntiniais dažais Unicryl arba Podklad Universalny.

● Įrankius plauti vandeniu. Glaistymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Papildoma informacija:

● Purškimo metu  padarius ilgesnę kaip 1 min. pertrauką glaistas aparato susiaurėjimuose sutrombuojamas į kietus gumulus, kurie užkemša aparato angas. Norint to išvengti būtina sumažinti spaudimą aparate iki nulio.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 25 kg.