Ansetzgips
Klijai gipso pagrindu gipso kartono ir gipso plaušo plokščių klijavimui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

____________________________________________________________________________________________________________________

Produkto aprašymas:

HAERING Ansetzgips yra specialūs, atitinkantys standartą EN 14496 klijai gipso pagrindu vidaus darbams, susidedantys iš deginto gipso ir priedų, pagerinančių jų technologines savybes.

Paskirtis:

Ansetzgips yra specialus gipsas gipso kartono plokščių ir pan. klijavimui prie vertikalų statybinių konstrukcijų iš bet kokios rūšies mūro bei atitinkamai paruošto betono ir akytbetonio.

Paruošimas:

Mišinį supilti į vandenį ir išmaišyti iki vienalytės standžios plastinės konsistencijos. Skiedinys ant plokščių dedamas taškiniu būdu arba tepant ir išlyginamas.

Pagrindas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas ir be atplaišų. Pašalinti plėvelią sudarančias adheziją mažinančias dangas. Betoninius paviršius nugruntuoti gruntu BETONKONTAKT. Likutinė betono drėgmė neturi viršyti 3 %. Stipriai „sugeriančius“ paviršius nugruntuoti atitinkamu gruntu.

Ypatinga informacija:

Abejotinais atvejais dėl apdirbimo, pagrindo arba panaudojimo galimybių būtina pasitarti su specialistais. Nemaišyti jokių papildomų medžiagų.

Techniniai duomenys:

Atsparumas spaudimui:  6 N/mm2.

Maišymo proporcijos: apie 17 l vandens 30 kg mišinio.

Rišimosi laikas: apie 1 val. esant 20°C temperatūrai.

Išeiga:

Iš vieno 30 kg maišo paruošiama  apie 28 litrai skiedinio.

Tiekimas:

Popieriniuose 30 kg maišuose, 35 maišai padėkle.

Galiojimo laikas:

Sandėliuojant sausose patalpose, originalioje sandarioje pakuotėje - geriausias 6 mėn. nuo pagaminimo dienos, nurodytos ant pakuotės.

_____________________________________________________________________________________________________________

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel. 2153022, Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel. 381188.