|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Elastinga, vienkomponentė sandarinanti priemonė vidaus darbams** | **HYDRO** |

**PASKIRTIS:**

KLEIB Hydro yra elastinga, vienkomponentė, klampi mastika, skirta geriančių mineralinių paviršių (cementinio, cementinio – kalkinio, gipsinio tinko, betono, gipso kartono plokščių ir pan.) gruntinių, bespaudyminį vandenį izoliuojančių, sluoksnių įrengimui prieš keraminių plytelių klijavimą vonios, dušo, tualeto, virtuvių, skalbyklų bei panašiose patalpose.

Keraminių plytelių klijavimui rekomenduojama naudoti firmos KLEIB plytelių klijus.

**PRIVALUMAI:**

• elastinga,

• vieno komponento,

• sudėtyje nėra skiediklių,

• dengia paviršiaus mikro įtrūkimus.

**SAVYBĖS:**

KLEIB Hydro yra elastingos akrilinės dispersijos, užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys, pasižymintis labai geru sukibimu ir elastingumu. Specialus produkto takumas leidžia ją lengva užtepti tiek ant horizontalių, tiek ir ant vertikalių paviršių. Išdžiūvusi medžiaga sudaro vandens nepralaidžią plėvelę, idealiai tinkančią keraminių plytelių klijavimui. Elastingumo dėka mastiką galima naudoti ant turinčių mikro įtrūkimus paviršių.

**PAGRINDO PARUOŠIMAS:**

Paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, kibus. Pagrindo nelygumus išlyginti atitinkamu cementiniu mišiniu. Stipriai geriančius paviršius rekomenduojama nugruntuoti gruntu KLEIB G1, silpnus, byrančius – sutvirtinančiu, giliai įsigeriančiu gruntu KLEIB G2. Naujai įrengtus paviršius dengti mastika galima pilnai jiems išdžiūvus, ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo jų įrengimo.

**MASĖS PARUOŠIMAS:**

KLEIB Hydro yra paruošta naudojimui. Jos negalima pilti į kitus gaminius, didinti koncentraciją arba skiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišyti.

**NAUDOJIMAS:**

Pirmas mastikos sluoksnis ant paruošto paviršiaus tepamas teptuku. Sekantys sluoksniai tepami išdžiūvus pirmajam, ne anksčiau kaip po 3 val., teptuku arba voleliu. Paviršių kampų, vamzdžių išėjimo ir panašių vietų sandarinimui būtina naudoti KLEIB sandarinančias juostas.

**Gamintojas garantuoja gaminio kokybę bet neįtakoja teisingo jo panaudojimo. Aukščiau pateikta informacija negali atstoti vykdytojo profesinio pasiruošimo bei prievolių laikytis statybinių normų ir darbo saugos reikalavimų. Kilus abejonėms būtina atlikti naudojimo bandymą arba kreiptis patarimo pas gamintoją arba platintoją.**

**Techniniai duomenys:**

|  |  |
| --- | --- |
| • Tankis | apie 1,56 kg/l |
| • Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbo metu | nuo +5° iki +25° C |
| • Džiūvimo laikas (+25C° temp.) | apie 2 val. |
| • Spalva | melsva |

Konkrečius gaminio parametrus pagal standartą LST EN 14891:2012 žiūrėti eksploatacinių savybių deklaracijoje.

**Sąnaudos:**

* lengva izoliacija – 2 sluoksniai, bendras storis – 1,5 mm, 2,5 kg/m2;
* vidutinė izoliacija (vandeniui be spaudimo) – 2 sluoksniai, bendras storis – 2 mm, 3,2 kg/m2;
* stora izoliacija (vandeniui su nedideliu spaudimu) - 3 sluoksniai, bendras storis – 2,5 mm, 4,0 kg/m2;

**Pakuotė:** 6 ir 15 kg.

**Galiojimo terminas/sandėliavimo sąlygos:**  tinkamas vartoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės, sandėliuojant ir transportuojant sausose patalpose, sandarioje originalioje pakuotėje, 0 - +30°C temperatūroje. **Nesušaldyti.**

**Gamintojas:** KLEIB Sp.z o.o., Kolejova 15-17, Brzešč Kujavski, Lenkija.

**PLATINTOJAS:** **UAB „LAUREX“,** Partizanų 15b, Kaunas, tel. (8-37) 771700. Padaliniai: Linkmenų 35a, Vilnius, tel. (8-5) 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. (8-46) 381188. [www.laurex.lt](http://www.laurex.lt) [info@laurex.lt](mailto:info@laurex.lt)