Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB “LAUREX”

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419

_____________________________________________________________________

# AKROTIX  3000 mat

# lateksiniai dažai vidaus darbams

Paskirtis: skirti tinko, betono, plytų, struktūrinio tinko, gipso kartono, popierinių ir stiklo pluošto tapetų, o taip pat anksčiau akriliniais arba lateksiniais dažais dažytų paviršių, gerai sukibusių su pagrindu, perdažymui.

Savybės:

- sudaro vandens garus praleidžiančią ir detergentams atsparią plėvelę,

- pritaikyti dažyti gipso kartono plokštes,

- labai atsparūs šlapiam šveitimui,

- labai gerai dengia,

- optimizuoti dažyti purškimo būdu.

Spalva, blizgesys:  balti ir spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO. Matiniai.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS                                                NORMA                      REIKŠMĖ

Klampumas pagal Brokfildą 20±1°C,

min. (mPas)                   	ISO 2555                      9000÷14000

Tankis 20±0,5°C, (g/cm3)                                   EN ISO 2811-1            1,5÷1,6

Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)                              PN-C-81519	2

Sekantis sluoksnis, (h)		po 2

Nelakių medžiagų kiekis, min. (svorio %)	EN ISO 3251	59,0 ÷63,0

pH reikšmė	PN-C-04963	8÷8,7

Baltumo laipsnis, min (%) (baltam)	CIE	86

Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (µ)	EN ISO 2808	90

Atsparumas šlapiam šveitimui	EN 13300	1 klasė

Atsparumas šlapiam šveitimui                           DIN 53778-2       	≥ 10 000 ciklų

Blizgesys	EN 13300	matiniai

Granuliacija (µ)	EN 13300	smulki iki 100

Kontrastingumas (dengiamoji geba)	EN 13300	2 klasė, kai 7m2/l

1 klasė,kai 4,5m2/l

Vandens garų pralaidumas	EN ISO 7783-2	Sd>0,14 [m]

Aukštas

Atsparumas dezinfekcijos priemonėms	EN ISO 2812-4	Eco Chlor*

*Plėvelės atsparumas dezinfekcijos priemonėms (Eco Chlor 2% tirpalas; Virufenas 0,5% tirpalas; Taski Sprint Degrem 6% tirpalas; Skinsept PUR neskiestas).

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 7 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo  būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Min. slėgis (bar) | Optimalus purkštuvas | Filtras (MESH) | Skiedimas | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 160 | 415 517 | 60 | - | Intensyvioms spalvoms naudoti Fine Finish tipo purkštuvą |
| Wagner Titan 440i | 160-200 | 315 517 521 1221 | 60 100 | 3% | Intensyvioms spalvoms naudoti Fine Finish tipo purkštuvą |

Išeiga: iki 15 m2/l (apie 0,06 l/m2)vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2

Paviršiaus  paruošimas: nuo paviršiaus turi   būti gerai nuvalytos  dulkės ir  riebalinės  dėmės. Anksčiau klijiniais dažais dažytą paviršių nuvalyti ir  pagrindą nuplauti vandeniu, emulsiniais – nuvalyti blogai sukibusius su pagrindu dažus ir nuvalyti nešvarumus. Naujai dažomus tinkuotus ir labai geriančius paviršius prieš dažymą nugruntuoti gruntu AKRYLIT 3000 GRUNT KONCENTRAT. Paviršiaus įgeriamumo ir atspalvio išlyginimui  naudoti gruntinius dažus  PODKLAD UNIVERSALNY.

Dažymas: Dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Dažyti 1-2 kartus. Esant reikalui, dažus galima atskiesti įpilant ne daugiau kaip 5 proc. vandens. Kitas sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam bet ne anksčiau kaip po 2 val. nuo pirmo sluoksnio nudažymo (esant 20C temperatūrai).

Įrankius plauti vandeniu.

Papildoma informacija: Naujai tinkuotus paviršius dažyti po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Dažymo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +25°C, oro drėgnumas tarp 45 ir 80%. Nedažyti esant labai mažam sąl. oro drėgnumui. Dažant kai kuriomis spalvomis reikia naudoti atitinkamai nuspalvintus gruntinius dažus. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Dažant voleliu arba teptuku dėl netinkamai parinktų įrankių, dažymo technikos arba esant netinkamai temperatūrai bei oro drėgnumui kai kurios spalvos gali dengtis dryžiais. Vienos spalvos darymui ir dažant tą pačią plokštumą naudoti tos pačios partijos gaminį. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

TDL Nr.1/07/2016/DP

Leidimas: 09.03.2018