Paskirtis:

Skirti dekoratyviniam-apsauginiam vidaus patalpų ir pastatų fasadų dažymui bei renovacijai. Naujausios silikagelio darinių ir skysto stiklo rišiklių kombinacijos dėka šiuos dažus galima naudoti ne tik mineralinių paviršių (cementinio-kalkinio tinko, senų silikatinių dažų) dažymui, bet ir gerai su paviršiumi sukibusių organinių (dispersinių) dažų bei tinko perdažymui, nenaudojant papildomų gruntinių sluoksnių. Dažus galima naudoti gyvenamųjų, gamybinių, biurų pastatų bei senovinių objektų dažymui. Tinka gerai su pagrindu sukibusių ir tvirtų dispersinių dažų, tinko ir mineralinių dangų renovacijai. Aukštas vandens garų pralaidumas leidžia naudoti šiuos dažus didelio drėgnumo patalpose. Nauja technologija užtikrina visas geriausias dispersinių silikatinių dažų savybes, tuo pačiu leidžia jais dengti organinių (dispersinių) dažų sistemas. Dažai su mineraliniu paviršiumi sudaro tvirtus cheminius ryšius, tuo pačiu speciali šių dažų sudėtis leidžia jais perdažyti sintetinių dervų pagrindu  pagamintus dažus ir tinką bei gipsinį tinką.

Produkto savybės:	- labai atsparūs atmosferos poveikiui,

- aukštas hidrofobiškumas (W3 pagal EN 10062),

- labai aukštas vandens garų pralaidumas  (V1),

- plėvelė antistatinė – atspari nešvarumams ir dulkėms,

- 0% organinių skiediklių,

- mineralo matinė plėvelės išvaizda,

- plėvelė su mikroporomis, geria praleidžia vandens garus ,

- universalaus naudojimo,

- idealiai sukimba su mineraliniais paviršiais,

- aukštas pH>11  apsaugo plėvelę nuo mikroorganizmų.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje.

Plėvelės išvaizda: mineralų matiškumo (gilus matas).

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfildo 20±2oC [mPas] | ISO 2555 | 6000÷10000 |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,52 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 2 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 4 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min. [% svorio] | EN ISO 3251 | 58 |
| pH reikšmė | PN-C-04963 | 11,1 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 84,16 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 2 klasė |
| Blizgesys kampas 85° | EN 1062-1 | 0,6 (gilus matas) |
| Sausos plėvelės storis, [µ] | EN 1062-1 | 90 |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis vienam sluoksniui, [µ] | EN ISO 2808 | 125 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 1062-1 | 160 |
| Vandens garų pralaidumas | EN ISO 7783-2 | 1 klasė (V1) (Sd<0,14m) |
| Difuzijos koeficientas | EN ISO 7783-2 | V≥2000g/m2·d Sd≤0,01 m |
| Vandens pralaidumas [kg(m2·h0,5)] | EN 1062-3 | 3 klasė (W3) kai sausos plėvelės storis apie 320µ. w<0,1 kg/(m2·h0,5) |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3,E2,S2,V1,W3,A0,C0 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 5 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St. Max 495 ir daugiau | >180 | 417, 519, 619 | 60 | iki 3% | - |
| Graco Ultra Max 695 ir daugiau | 160-180 | 521, 621 | 60 | iki 3% | - |

Išeiga:  iki 8 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2.

Paviršiaus paruošimas:

Dažomas paviršius turi būti sausas, drėgnumas neviršyti 5%, tvirtas, nesutrūkinėjęs, nuriebalintas, be biologinės arba cheminės  (druskų, korozijos) kilmės dėmių. Mechaniniu būdu arba stipria vandens srove pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles. Paviršiaus įtrūkimus ir įdubas išlyginti cementiniu-kalkiniu tinku arba išlyginamuoju mišiniu. Įtrūkimų ir įdubų vietas nugruntuoti paviršių sustiprinančiu gruntu Sigma Siloxan Fix arba Sigmafix Universal. Geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigma Siloxan Fix arba Sigmafix Universal iki jų prisisotinimo. Jeigu po gruntavimo paviršiaus įgeriamumas didelis, gruntavimą pakartoti. Dažant naujai tinkuotus paviršius spalvotais, o ypač tamsių ir intensyvių spalvų dažais, ir siekiant apsisaugoti nuo druskų bei šarmų dėmių atsiradimo, paviršių būtina neutralizuoti (pvz. naujai tinkuotus paviršius nugruntuoti gruntu Sigma Siloxan Synfix).

Dažymas:

Dažyti paviršių galima parėjus ne mažiau kaip po 12 valandų  po gruntavimo ( esant 20°C temperatūrai). Dažyti kai aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra yra tarp +5° ir +30°C, sąlyginis oro drėgnumas  neviršija 80%. Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti. Dažyti 2 sluoksniais, sunaudojant vienam sluoksniui nuo 90 iki 125 ml/m2. Dažant pirmą sluoksnį dažus galima skiesti įpilant iki 3% vandens. Sekantį sluoksnį dažyti neskiestais dažais ne anksčiau kaip po 4 val.( esant 20°C temperatūrai). Esant žemesnei temperatūrai sekančio sluoksnio dažymą atidėti kitai dienai. Geresnės dekoratyvinės dažų dangos savybės gaunasi dažant antrą sluoksnį avies vilnos arba poliamidiniu voleliu, hidrodinaminiu arba pneumatiniu purkštuvu. Dažyti reikia taip, kad nedarant pertraukų nudažyti visą vientisą fasado dalį, nedarant sujungimų ant lygių vientisų fragmento dalių. Dažant purkštuvu kontroliuoti plėvelės storį, kad nebūtų viršytos sunaudojimo 1 m2 rekomenduojamos  normos.

Papildoma svarbi informacija:

Pirmas 2-3 valandas po dažymo saugoti nudažytą paviršių nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių. Nedažyti įkaitusių paviršių. Dažymo ir džiūvimo metu fasadus pridengti specialiomis pastolių uždangomis.  Langus, duris,  keraminius elementus, klinkerį, natūralų akmenį, šaligatvius ir kitus aplinkoje esančius paviršius saugoti nuo aptaškymo.  Aptaškius – nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Sukietėję dažai nuo paviršiaus sunkiai pašalinami.

Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Skirtingų partijų dažų, spalvinamų kompiuterinėje spalvinimo sistemoje, kai kurių spalvų atspalviai gali nežymiai skirtis. Siekiant to išvengti, rekomenduojama vienai plokštumai ir vienam sluoksniu naudoti tos pačios partijos dažus. Naudojant skirtingų partijų dažus, rekomenduojama juos sumaišyti tarpusavyje.

Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“. Prieš dažymą įsitikinti ar spalva visuose pakuotėse atitinka užsakytą.

Fasavimas: 1 ir 10 L.  ____________________________________________________________