Paskirtis:

Naujos generacijos, turintys EU ECOLABEL sertifikatą (sertifikatas NL/044/003), aukščiausios kokybės 100% akrilinės dervos dažai, skirti tinkuotų, glaistytų, gipso kartono plokščių,  įvairių rūšių tapetų bei kitų mineralinių paviršių dažymui. Smooth layer technologijos dėka dažų plėvelė sudaro supermatinį ir idealiai lygų, be volelio žymių, paviršių. Išdžiūvusi dažų plėvelė pasižymi didžiausiu  atsparumu šlapiam šveitimui bei  valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Panaudota aukštos kokybės dispersija leidžia sienoms „kvėpuoti“, dėl ko šiuos dažus galima naudoti ir drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose, skalbyklose ir pan.) be tiesioginio dažyto paviršiaus kontakto su vandeniu. Atsižvelgiant į dažų savybes, juos rekomenduojama naudoti intensyviai  eksploatuojamų paviršių dažymui  visuomeninėse patalpose, sveikatos apsaugos ir ikimokyklinėse vaikų įstaigose, mokyklose, viešbučiuose, parduotuvėse ir pan.

Produkto savybės:             - idealiai lygi, be dryžių ir volelio žymių plėvelė (panaudota Smooth Layer technologija),

- aukščiausias atsparumas šlapiam šveitimui, 1 klasė pagal EN 13300,

- gerai dengia (2 klasė pagal EN 13300 kai 8m2/l),

- atsparūs dėmėms, hidrofobiniai – atstumia skystus nešvarumus,

- labai atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms,

- lengvai dažomi, nevarva,

- sudėtyje nėra skiediklių,

- praleidžia vandens garus,

- sertifikuotas saugiam naudojimui maisto perdirbimo įmonėse, įskaitant kepyklas, mėsos perdirbimo cechus, alaus daryklas (ISEGA 49859 U 19 sertifikatas).

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: supermatinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | apie 1,33 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] | PN-C-81519 | 4 h |
| Nekimba dulkės 23±2oC [h] | PN-C-81519 | 1 h |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 4 h |
| Nelakių medžiagų kiekis, svorio % | EN ISO 3251 | ≥ 53,0 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 1 klasė (sluoksnio sumažėjimas po 200 ciklų – iki 1,9 µ) |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | DIN 53778-2 | ≥ 10 000 ciklų |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 | Sd ≥ 0,14m Vidutinis, 2 klasė ≤ 150 [g/(m2·d)] >15 [g/(m2·d)] |
| Blizgesys | EN 13300 | Gilus matas (85° iki 1) |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) bazė | EN 13300 | 2 klasė, kai 7-8 m2/l |
| Atsparumas dezinfekcijos priemonėms | EN ISO 2812-4 | Eco Chlor* |
| Plėvelės atsparumas dėmių valymui |  | Gilus matas (85° iki 1) po 400 šlapio valymo ciklų) |

*Eko Chlor 2%, Virufen 0,5%, Taski Sprint Degrem 6%.

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 10 g/l.

Pastatų sertifikacija

BREEAM HEA9

| LOJ emisijos lygis matuotas pagal ISO 11890-2:2006 | Galiojantys normatyvai | Atitikimas BREEAM HE9 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 30 g/l | Taip |

LEED IEQ4.2 – 2009

| LOJ emisijos lygis matuotas vandens neturinčioje pakuotėje | Galiojantys normatyvai | Atitikimas LEED IEQ4.2 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 50 g/l | Taip |

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Purkštukas | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495/ Ultra Max 695 | 160-170-180 | 517/817 516FFLP | 60 | iki 5% spalvotiems iki 8% baltiems | Optimalus purkštukas - 516FFLP |

Išeiga:  apie 8-11 m2/l (apie 125 ml/ m2)  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, suvienodinto įgeriamumo. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Klijiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti iki pagrindo ir nuplauti vandeniu. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Lygūs, be struktūros paviršiai turi būti labai gerai išlyginti. Sunkiai uždažomas dėmes izoliuoti dažais Amarol Triol.

Dažymas:

Naujai cementiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 2-3 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 80%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Balti dažai neskirti spalvinimui.

Fasavimas: 2,5 ir 10 L.  ____________________________________________________________