Paskirtis:

Dviejų komponentų epoksidiniai, vandeniu skiedžiamu dažai skirti vidinių patalpų betoninių grindų ir sienų dažymui. Juos galima naudoti visuomeninių patalpų, parkingų, garažų, sandėlių, prekybos ir individualių pastatų dažymui.

Produkto savybės:	- bekvapiai,

- du viename (gruntas ir dažai),

- labai atsparūs trinčiai,

- labai atsparūs cheminėms priemonėms ir pastoviai dezinfekcijai,

- nedulka.

Spalva:  spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rišiklis | Epoksidinė derva |
| --- | --- |
| Komponentų kiekis | 2 (dažai – komponentas A ir kietiklis – komponentas B) |
| Maišymo proporcijos (dažai : kietiklis) | 1:1 |
| Brandinimo laikas 20oC [min] | 20 |
| Paruošto mišinio sunaudojimo laikas 20oC [h]* | 1,5 |
| Išeiga | 6-9 m2/l, priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo ir dažymo būdo |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] | 50-80 vienam sluoksniui |
| Tankis 20oC | 1,26±0,05 |
| Nelakių medžiagų kiekis pagal tūrį | 46%±2 |
| Pliūpsnio temperatūra | netaikoma |
| Džiūvimo laikas 20oC temperatūroje ir esant 65% oro drėgnumui** | Sausa palietus: po 4 val. Galima dažyti sekantį sluoksnį: po 24 val. Galima vaikščioti: po 2 parų Galima važiuoti transportui: po 4 parų |
| Blizgesys | šilko blizgesio – 15-25% |

*Būtina laikytis maišymo proporcijų.

**Esant žemesnei temperatūrai ir kitokiam oro drėgnumui  džiūvimo laikas gali pailgėti.

Produkto subkategorija – 1.1.10/VDM (1.1.j pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 140g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 140 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos (atskiriems A ir B komponentams).

Dažymo metodai:

- Teptuku (maži paviršiai): skiesti įpilant 5-10% vandens,

- Poliamidiniu voleliu : skiesti įpilant 5-10% vandens,

- Hidrodinaminiu purkštuvu, anga 15-17/1000, slėgis 150-200 bar, skiesti įpilant 10% vandens.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-3.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, vienodo įgeriamumo. Lygius paviršius prieš dažymą pašiaušti. Paviršiaus drėgnumas neturi viršyti 4%, o jo temperatūra turi būti nuo +10°C iki +30°C ir privalo būti 3°C aukštesnė negu rasos taškas. Aplinkos temperatūra privalo būti nuo +10°C iki +35°C.

Betoniniai paviršiai: cemento pienelį ir silpnus dangos fragmentus pašalinti, nuvalyti dulkes.

Anksčiau dažytų paviršių perdažymas: gerai su pagrindu sukibusius ir su  epoksidiniais dažais suderinamus (epoksidinių, alkidinių, poliuretaninių arba akrilinių) senų dažų paviršius pašiaušti, nuriebalinti, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti.

Produkto paruošimas:

Bazę (komponentą A) gerai išmaišyti, maišant supilti kietiklį (komponentas B) ir išmaišyti iki vientisos konsistencijos. Gautą mišinį brandinti 20 min. (esant 20°C temperatūrai) ir atskiesti vandeniu iki reikiamos konsistencijos. Paruoštą mišinį sunaudoti per 1,5 valandos nuo komponentų sumaišymo (esant 20°C temperatūrai). Nenaudoti pasibaigus naudojimo laikui. Nedalinti komponentų į mažesnius kiekius. Nenaudoti be kietiklio.

Dažymas:

Dažant pirmą sluoksnį (gruntinį) dažus skiesti įpilant 20% vandens (pagal tūrį) ir rekomenduotina dažyti voleliu. Sekančius sluoksnius dažyti neskiestais dažais, leidžiant kiekvienam sluoksniui džiūti ne mažiau kaip 24 val. Ant nudažytos dangos atsargiai vaikščioti galima po 48 val. nuo paskutinio sluoksnio nudažymo. Pilną atsparumą danga įgauna po 4 dienų  nuo paskutinio sluoksnio nudažymo. Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina dangos džiūvimo laiką.

Rekomenduojamos dažymo sistemos:

Sistemos dalis                                          Grindys                                                                                      Sienos

Gruntavimas                  1 sluoksnis SIGMAFLOOR 2K  Epoxy Aqua                                  1 sluoksnis SIGMAFLOOR 2K  Epoxy Aqua

atskiestais įpilant 20% vandens pagal tūrį.                                        atskiestais įpilant 20% vandens pagal tūrį.

Rekomenduojama dažyti voleliu.                                                       Rekomenduojama dažyti voleliu.

Dažymas                       1-2 (sausos plėvelės storis 1-am sluoksniui nuo 50 iki 80µ)             1 sluoksnis SIGMAFLOOR 2K  Epoxy Aqua

sluoksniai SIGMAFLOOR 2K  Epoxy Aqua priklausomai nuo       (sausos plėvelės storis nuo 50 iki 80µ)

eksploatacijos sąlygų:

-1 sluoksnis - parkavimo zonose,

-2 sluoksniai - intensyvaus transporto eismo zonose.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 80%. Pirmą savaitę po dažymo darbų nudažyto paviršiaus neplauti vandeniu.  Kai kurioms sunkiai dengiančioms spalvoms būtina naudoti spalvinimo sistemos nurodytus gruntinius dažus. Vieną plokštumą nudažyti be sustojimų tos pačios partijos dažais. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“. Prieš dažymą įsitikinti, ar spalva visose talpose atitinka užsakytą. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu +5°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Lakiųjų organinių junginių ir garų emisijos klasė uždarose patalpose: A+  (mažiausia).

Fasavimas: 2 ir 5 L.  ____________________________________________________________