Paskirtis:

Poliuretaninis, pagamintas pagal inovacinę LTA+ technologiją, kuri užtikrina aukštą atsparumą trinčiai bei apsaugo plėvelę nuo destrukcinio riebalų ir nešvarumo poveikio, emalis skirtas medžio ir medienos gaminių, atitinkamai paruošto kieto PVC bei padengtų antikoroziniu gruntu metalinių paviršių dažymui patalpų viduje.  Juo galima perdažyti ir daugelį anksčiau dažytų paviršių. Tinka mineralinių paviršių dažymui.

Produkto savybės:	- šilko blizgesio,

- paprastas naudoti, gerai „liejasi“,

- atsparus riebalams, nešvarumams,

- atsparus įbrėžimams ir šveitimui,

- greitai džiūsta,

- labai gerai dengia.

Spalva:  Balta ir kitos spalvos Color Pro spalvinimo sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 23oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,24 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 36 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] (vieno sluoksnio) | EN ISO 2808 | 35 (apie 100µ šlapio) |
| Nekimba dulkės [h] | EN ISO 1517 | po 1,0 |
| Sausa palietus [h] | EN ISO 1517 | po 3,0 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC |  | po 5,0 h |
| Pliūpsnio temperatūra [oC] | EN ISO 1523 | netaikoma |

Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 3 | - | 5-10 % | - |

Išeiga:  iki 10m2/l  vienam sluoksniui, kai sausos plėvelės storis apie 35µ, priklausomai nuo paviršiaus lygumo, įgeriamumo ir dažymo būdo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Naujai dažomą medinį paviršių impregnuoti bespalviu Sigmalife VS-X, nugruntuoti Sigma Contour Aqua PU Primer. Gruntinius dažus rekomenduojama naudoti ir perdažant anksčiau dažytus paviršius. Jie padidina emalio sukibimą su paviršiumi, izoliuoja medienoje esančius taninus ir aliejus (min. 2 sluoksniai). Anksčiau dažytus paviršius prieš perdažymą nušlifuoti šlifavimo popieriumi, nuvalyti ir nuplauti. Metalinį paviršių nugruntuoti antikoroziniu gruntu. Plastikinius paviršius nuriebalinti, nuvalyti dulkes ir atlikti sukibimo testą nudažant gruntiniais dažais Sigma Contour Aqua PU Primer nedidelį gaminio plotą.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant vandens. Didelis vandens kiekis prailgina dažų džiūvimą. Didelius paviršius rekomenduojama dažyti voleliu arba purkštuvu (hidrodinaminiu arba oriniu).

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  didesnė kaip +7°, oro drėgnumas neviršyti 85%, medienos drėgnumas neviršyti 16%.  Įrankius plauti vandeniu. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1 ir 2,5 L.  ____________________________________________________________