Paskirtis: skirti medžio, medienos ir antikoroziniu gruntu nugruntuotų metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje.

Privalumai:       - patvarios spalvos,

- geros mechaninės savybės,

- labai atsparūs atmosferos poveikiui,

- labai atspari smūgiams,

- labai gerai dengia,

- labai gerai dengia briaunas.

Spalva: spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO.

Plėvelės išvaizda:  blizganti arba pusiau matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas, anga 4 mm, sek. | PN-C-81701 metodas A | 100 ÷ 150 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | apie 1,5 |
| Nelakių medžiagų kiekis, svorio % |  | 70 |
| Išsiliejimo laipsnis, min. | PN-C-81507 | 7 |
| Dengiamumas *, max | PN-C-81536 C metodas | Geltona, raudona, oranžinė – III; Kitos spalvos – II. |
| Plėvelės paviršiaus džiūvimo laikas 23±2oC, oro drėgnumas – 50±5 %, [h] | PN-EN ISO 1517 | 24 |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 48 |
| Blizgesys (kampas 60°), vienetų | PN-EN ISO 2813 | blizgančio – 70 pusiau matinio - 30÷60 |

* - nestandartinio dengiamumo spalvoms būtina naudoti atitinkamos spalvos gruntą, kuris nurodomas produkto spalvinimo metu.

Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.

Galiojimo terminas:	              24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: 		               voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

Blizgančiam:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ultra Max 695 ir didesni | 140 | 311, 411, 512FFT | 100 | - | Paskutiniam sluoksniui naudoti antgalį Fine finish |

Pusiau matiniam:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ultra Max 695 ir didesni | 180-200 | 515, 517, 619 212FFA, 512FFA | - | - | Paskutiniam sluoksniui naudoti antgalį FFA |

Išeiga:	iki 15 m²/l  vienam sluoksniui naujai dažomiems paviršiams, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	1-3 (ne daugiau kaip 80 ml/m2 vienam sluoksniui).

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, be cheminės arba biologinės kilmės dėmių.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Naujai dažomus medinius paviršius impregnuoti skiedikliu santykiu 1:1 atskiestu linų pokostu arba DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT. Dažnai vandens veikiamus medinius paviršius papildomai nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.

● Naujai dažomus metalinius paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

● Perdažant anksčiau tamsiomis spalvomis dažytus medinius paviršius rekomenduojama juos nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.

Dažymas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio alkidiniams gaminiams.

● Sekantis sluoksnis dažomas po 48 valandų.

Papildoma informacija:

● Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti virš +10°C.

● Kai kurioms nestandartinio dengiamumo spalvoms, nurodytoms spalvinimo mašinos kompiuterinės duomenų bazės, būtina naudoti nurodytą gruntinį sluoksnį.

● Spalvinant skirtingų partijų dažus atspalviai gali nežymiai skirtis. Vienam paviršiui būtina naudoti tos pačios partijos dažus, arba skirtingų partijų dažus sumaišytus tarpusavyje. Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

● Prieš dažant prašome patikrint ar spalva visose talpose atitinka užsakytą.

● Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

● Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 1 L, 5 L.