Paskirtis:

Naudojamas kaip gruntinis ir baigiamasis dažas medžio ir medienos gaminių dažymui. Juo galima dažyti ir antikoroziniu gruntu nudažytus metalinius bei atitinkamai paruoštus plastikinius paviršius.

Produkto savybės:	- atsparus UV spinduliams,

- atsparus atmosferos poveikiui,

- atsparus įbrėžimams ir šveitimui,

- greitai džiūsta,

- labai gerai dengia,

- praleidžia vandens garus.

Spalva:  Balta ir kitos spalvos Color Pro spalvinimo sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 23oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,24 |
| Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio] | EN ISO 3251 | 41 |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] (vieno sluoksnio) | EN ISO 2808 | 30 |
| Nekimba dulkės [h] | EN ISO 1517 | po 0,5 |
| Sausa palietus [h] | EN ISO 1517 | po 1,5 |
| Sausa [h] | EN ISO 1517 | 2,5 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC |  | po 4,5 h |
| Pliūpsnio temperatūra [oC] | EN ISO 1523 | 39 |

Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min.(Bar) | Optimalus antgalis | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco HVLP TURBO FORCE 9,5 | 0,7 | 3 | - | 0% | - |

Išeiga:  iki 14m2/l  vienam sluoksniui, kai sausos plėvelės storis 30µ, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Naujai dažomą medinį paviršių impregnuoti bespalviu Sigmalife VS-X ir nudažyti Sigma Torno dažais. Plastikinius paviršius nuriebalinti, pašiaušti smulkiu šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes ir atlikti sukibimo testą.  Metalinį paviršių nugruntuoti antikoroziniu gruntu. Perdažomus anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes, nugruntuoti gruntu Sigma Torno Primer.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki 5 % vandens.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  didesnė kaip +7°, oro drėgnumas neviršyti 85%, medienos drėgnumas neviršyti 16%.  Įrankius plauti vandeniu. Baltos spalvos emalis nėra skirtas spalvinimui.  Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1 ir 5 L.  ____________________________________________________________