Paskirtis:

Naujos generacijos lateksiniai, akrilo-kompozitiniai vandeniu skiedžiami daži skirti tinkuotų, glaistytų, gipso kartono plokščių, betoninių bei stiklo audinio tapetų paviršių dažymui. Panaudota aukštos kokybės dispersija leidžia sienoms „kvėpuoti“, dėl ko šiuos dažus galima naudoti ir drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose, skalbyklose ir pan.) be tiesioginio dažyto paviršiaus kontakto su vandeniu. Sidabro jonų (Ag +) priedai apsaugo nuo bakterijų, pelėsio ir dumblių. Atsižvelgiant į jų didelį atsparumą šlapiam šveitimui bei dezinfekcijos priemonėms, antibakterines savybes, šiuos dažus rekomenduojama naudoti gyvenamųjų patalpų, ligoninių, poliklinikų, operacinių, ikimokyklinių vaikų įstaigų, maisto ruošimo patalpų dažymui.

Produkto savybės:             - antibakteriniai*,

- labai atsparūs šlapiam šveitimui,

- labai atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms,

- lengva dažyti, nevarvantys,

- antirefleksiniai,

- atsparūs tipinėms dėmėms (pomidorų padažo ir kolos),

- sudėtyje nėra skiediklių,

- padidintas plėvelės elastingumas,

- atitinka visus radiacinės higienos reikalavimus

- hipoalerginis  (tik baltai spalvai).

* Patvirtintas veiksmingumas prieš šias bakterijų rūšis (antibakterinis) ir mikroorganizmus:

- Staphylococcus aureus (auksinis stafilokokas) - 100% veiksmingumas,

- Pseudomonas aeruginosa -  100% veiksmingumas,

- Streptococcus sp. – 99,55% veiksmingumas,

- Escherichia coli - 100% veiksmingumas,

- Klebsiella pneumoniae – 99,89% veiksmingumas,

- Grybelis, pelėsis ir dumbliai.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,37 ÷ 1,50 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 25,0 ÷ 41,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] | PN-C-81519 | 2 h |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 2 |
| Nelakių medžiagų kiekis, svorio % | EN ISO 3251 | ≥ 50,0 |
| pH reikšmė |  | 8,0 ÷ 8,7 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 80 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 1 klasė |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | DIN 53778-2 | ≥ 10 000 ciklų |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Vandens garų pralaidumas | EN ISO 7783-2 | Sd ≥ 0,140 vidutinis, 2 klasė ≤150 [g/(m2·d)] ≥15 [g/(m2·d)] |
| Blizgesys | EN 13300 | Matiniai 85° iki 5 |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) | EN 13300 | 2 klasė, kai 7m2/l |
| Plėvelės apšvietimas baktericidinėmis lempomis | EN ISO 4628-1:2016-03 | 8 valandos plėvelės apšvietimo - reikšmė 0 |
| Atsparumas dezinfekcijos medžiagoms | EN ISO 2812-4 | Eco Chlor** |
| Degumo klasė | EN 13501-1+A1:2010 | D-s1-d0 |

**Eko Chlor 2%, Virufen 0,5%, Taski Sprint Degrem 6%.

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – ≤2 g/l.

Pastatų sertifikacija

BREEAM HEA9

| LOJ emisijos lygis matuotas pagal ISO 11890-2:2006 | Galiojantys normatyvai | Atitikimas BREEAM HE9 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 30 g/l | Taip |

LEED IEQ4.2 – 2009

| LOJ emisijos lygis matuotas vandens neturinčioje pakuotėje | Galiojantys normatyvai | Atitikimas LEED IEQ4.2 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 50 g/l | Taip |

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Purkštukas | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495/ Ultra Max 695 | 160 180 | 415/517 617/817 | 60 | 5% | Geriausias antirefleksinis efektas gaunamas naudojant 817 purkštuką |

Išeiga:  iki 12 m2/l (apie 0,08 l/ m2)  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, suvienodinto įgeriamumo. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Klijiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti iki pagrindo ir nuplauti vandeniu. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Lygūs, be struktūros paviršiai turi būti labai gerai išlyginti. Sunkiai uždažomas dėmes izoliuoti dažais Amarol Triol.

Dažymas:

Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 1-3 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas 45-85%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Balti dažai neskirti spalvinimui.

Fasavimas: 1, 5 ir 10 L.  ____________________________________________________________