Paskirtis:

Skirti tinkuotų, glaistytų, gipso kartono plokščių, įvairių rūšių tapetų paviršių dažymui. Dažai dažymo bei džiūvimo metu neišskiria kvapių medžiagų. Atsižvelgiant į tai bei į jų didelį atsparumą šlapiam šveitimui, dezinfekcijos priemonėms bei mažą teplumą, šiuos dažus rekomenduojama naudoti gyvenamųjų patalpų, ligoninių, poliklinikų, ikimokyklinių vaikų įstaigų bei intensyviai eksploatuojamų administracinių patalpų dažymui.

Produkto savybės:	- labai atsparūs šlapiam šveitimui,

- labai gerai dengia,

- lengvai valomi,

- atsparūs dezinfekcijos priemonėms,

- sudėtyje nėra skiediklių.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio (kiaušinio lukšto).

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,31 ÷ 1,40 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 26,0 ÷ 33,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 4 |
| pH reikšmė |  | 8,0 ÷ 8,7 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 80 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 1 klasė |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Blizgesys | EN 13300 | šilko blizgesio 85° - 40÷52 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) | EN 13300 | 2 klasė, kai 7m2/l |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 50-180 | 213 517 | 60 100 | 3% | Intensyvioms spalvoms naudoti antgalį FFT |
| Graco Ultra Max 695 | 190 | 517 621 | 60 | 3% | Intensyvioms spalvoms naudoti antgalį FFT |
| Graco Ultra Max su Overspary | 80-120 | 415LL 315LL | 60 | 3% | Rekomenduojama naudoti antgalį Line Laser |

Išeiga:  iki 7 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, suvienodinto įgeriamumo. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Klijiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti iki pagrindo ir nuplauti vandeniu. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Lygūs, be struktūros paviršiai turi būti labai gerai išlyginti.

Dažymas:

Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 1-2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 85%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Balti dažai neskirti spalvinimui.

Fasavimas: 1, 5 ir 12,5 L.  ____________________________________________________________