Paskirtis:

Skirti tinkuotų, betoninių, plytų,  glaistytų, gipso kartono plokščių, įvairių rūšių tapetų paviršių dažymui. Dažų plėvelė atspari šlapiam šveitimui, gerai dengia.

Produkto savybės:	- atsparūs šlapiam šveitimui,

- gerai dengia,

- lengvai valomi,

- praleidžia vandens garus,

- sudėtyje nėra skiediklių,

- malonaus kvapo.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,37 ÷ 1,46 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 30,0 ÷ 45,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 2 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 2 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min. [% tūrio] | EN ISO 3251 | 32,7 |
| pH reikšmė |  | 8,0 ÷ 8,7 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 80 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 2 klasė |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Blizgesys | EN 13300 | matiniai |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) | EN 13300 | 2 klasė, kai 7m2/l |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 150-170 | 213 517 621 | 60 | - | Intensyvioms spalvoms naudoti antgalį FFT |
| Wagner Titan 440i | 220 | 517 | 60 | 5% | naudoti PS įrenginį |

Išeiga:  iki 10 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, suvienodinto įgeriamumo. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Klijiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti iki pagrindo ir nuplauti vandeniu. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Lygūs, be struktūros paviršiai turi būti gerai išlyginti.

Dažymas:

Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 85%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Nedažyti blizgančių emalinių dangų. Nenaudoti alkidinių dangų perdažymui drėgnose patalpose (virtuvėse, prausyklose ir pan.). Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1, 5 ir 10 L.  ____________________________________________________________