Paskirtis:

Matiniai, lateksiniai, labai gerai dengiantys, atsparūs šlapiam šveitimui dažai  skirti tinkuotų, glaistytų, gipso kartono plokščių, stiklo audinio ir popierinių tapetų paviršių dažymui pastatų viduje. Jais rekomenduojama dažyti sienų paviršius gyvenamosiose patalpose, ligoninėse, mokyklose, ikimokyklinėse vaikų įstaigose ir ten, kur dažymo ir džiūvimo metu neturi išsiskirti kvapių medžiagų.

Produkto savybės:	- atsparūs šlapiam šveitimui,

- labai gerai dengia,

- gilaus mato.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: gilus matas.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,35 ÷ 1,44 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 42,0 ÷ 56,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 4 |
| pH reikšmė |  | 8,0 ÷ 8,7 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 80 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 2 klasė |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 125 |
| Blizgesys | EN 13300 | gilus matas 85° - 1,6 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) | EN 13300 | 1 klasė, kai 8m2/l |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 180 | 213 517 | 60 100 | 5% | Dažyti kryžminiu būdu |
| Graco Ultra Max 695 | 80-120 | 415LL 315LL | 60 | 3% | Dažus išvoluoti voleliu |
| Wagner Titan 440i | 220 | 617 | 60 | 5% | Rekomenduojama ne didesnis kaip PS 22 įrenginys |

Išeiga:  iki 8 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, vienodo įgeriamumo, lygus. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi.

Dažymas:

Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 1-2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 85%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 12,5 L.  ____________________________________________________________