Paskirtis: skirti namų fasadų bei vidinių patalpų sienų dažymui, o taip pat anksčiau emulsiniais dažais dažytų paviršių , gerai sukibusių su pagrindu, perdažymui. Jais galima dažyti tinko, betono, stiklo audinio ir popierinių tapetų, gipso kartono plokščių, gipso ir kitus mineralinius paviršius.

Privalumai:       - atsparūs atmosferos poveikiui,

- padidintas atsparumas UV spinduliams,

- atsparūs šlapiam šveitimui (2 klasė pagal EN ISO 13300),

- leidžia sienoms „kvėpuoti“.

Spalva: balti.

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfieldo 20±2oC, [mPas] | EN ISO 2555 | 3000 ÷ 7000 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | ≤ 1,6 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 |
| Sekantis sluoksnis 23°±2oC, oro drėgnumas 50%, [h] |  | po 2 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% svorio] | EN ISO 3251 | 50,0 |
| pH reikšmė | PN-C-04963 | 8,0 ÷ 8,7 |
| Baltumo laipsnis [%], min (baltiems) | CIE | 86 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 2 klasė |
| Blizgesys | EN 1062-1 | Matiniai (G3) |
| Sausos plėvelės storis [μ] | EN 1062-1 | >50 ≤ 100 (E2) |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis vienam sluoksniui [μ] | EN ISO 2808 | 90 |
| Grūdėtumas [μ] | EN 1062-1 | <100 Smulki (S1) |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 | Sd < 0,14 [m ] Aukštas, klasė 1 (V1) |
|  |  | > 150 [g/(m2 · d)] Aukštas, klasė 1 (V1) |
| Vandens pralaidumas [kg/(m2 · h0,5)] | EN 1062-3 | ≤0,5 >0,1 Vidutinis, klasė 2 (W2) |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 5 g/l.

Galiojimo terminas:	              24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: 		               voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 ir didesnis | 170 150 | 213 517 621 | 100 60 | - | Pistoletui 621 reikalingas ne mažesnis kaip Ultra Max 694 |
| Wagner Titan 440i | 160-200 | 315 517 521 | 60 | 10% | Skiesti būtina |

Išeiga vienam sluoksniui:	- iki 12 m²/l  patalpų viduje,

- iki 8 m²/l – fasadams, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo,

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	2.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, vienodo įgeriamumo.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Cementiniu tinku tinkuoti paviršiai turi būti „išsistovėję“, jų drėgnumas neviršyti 5%.

● Naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius nugruntuoti lateksiniu arba universaliu gruntu (prekybinis ženklas Dekoral Professional).

● Apsaugai nuo druskų dėmių susidarymo rekomenduojamas preparatas „BLOKER“.

Dažymas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).

● Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam.

Papildoma informacija:

● Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

● Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 70%.

● Nedažyti paviršių kaitinant saulei, naudoti atitinkamas uždangas.

● Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

● Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

● Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 10 L.