TECHNINIS APRAŠYMAS

POLINIT

Akriliniai emulsiniai dažai lauko ir vidaus darbams

__________________________________________________________

Paskirtis: skirti apsauginiam ir dekoratyviniam pastatų fasadų bei vidinių patalpų paviršių dažymui. Jais galima dažyti tinkuotus, gipso, plytų, betoninius, dujų silikato, akmens, popierinių ir stiklo audinio tapetų, gipso kartono plokščių paviršius.

Privalumai:

  - atsparūs šlapiam šveitimui.

  - atsparūs atmosferos poveikiui, UV spinduliams,

  - tinka lauko ir vidaus darbams.

Spalva				balta + 9 spalvos.

Plėvelės išvaizda 					matinė

Klampumas,  Brookfildo, 202C, [mPas]			3000÷7000

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	iki 1,5

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]			ne mažiau 50,0

Atsparumas šlapiam šveitimui  pagal EN 13300			2 klasė

Sluoksnių skaičius				1-2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2°C temp.				2 val.

Sekantis sluoksnis (23±2°C temp.)				po 2 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui)	 	iki 12 m2/l  - vidinėms sienoms

iki 8 m2/l – fasadams

Skiediklis                                                                                                 vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu.

▪ Pašalinti blogai su pagrindu sukibusią senų dažų plėvelę, paviršių išlyginti.

• Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunat plovimo priemonių vandeniniu tirpalu.

• Pašalinti klijinių dažų likučius, paviršių nuplauti vandeniu.

• Vidinės patalpos: naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius (gipsinio tinko, gipso kartono plokščių, nedažytus paviršius) nugruntuoti gruntu Aquagrunt Koncentrat. Paviršiaus įgeriamumo suvienodinimui naudoti gruntinius dažus „Grunt lateksowy“ (vidaus darbams) arba „Podklad Universalny“ (lauko ir vidaus darbams). Sunkiai pašalinamus nešvarumus ir riebalines dėmes izoliuoti dėmes izoliuojančia priemone Renostyl Plus.

• Fasadai: naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Aquagrunt Koncentrat.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Dažoma teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais. Dažant pirmą sluoksnį gaminį galima skiesti   įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).

• Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam.

3. Papildoma informacija

• Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 70%.

• Nedažyti paviršių kaitinant saulei, naudoti atitinkamas uždangas.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Prekybinė pakuotė: 1L, 3L, 5L,10 L.